Фоточувствительные мемристивные структуры на основе модифицированного оксида графена и углеродных наночастиц

Митюшев Н.Д.1, Панин Г.Н.2, Баранов А.Н.3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка, Россия

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

Email: nikita.mit55@gmail.com

Мемристоры – это двухэлектродные устройства, резистивные состояния которых изменяются при прохождении через них заряда, и эти состояния энергонезависимы. 2D материалы, такие как оксид графена (ОГ), позволяют создавать атомарно-тонкие гетерогенные структуры на основе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий с уникальными электрическими и оптическими свойствами. Двумерные материалы могут быть модифицированы с помощью углеродных наночастиц (УНЧ), что дает возможность эффективно контролировать фоторезистивные состояния с помощью света в широком электромагнитном диапазоне.

Целью нашей работы было создание фоточувствительных мемристивных планарных структур на основе оксида графена с использованием углеродных наночастиц для контроля фоторезистивного переключения в видимом диапазоне.

Последовательность стадий изготовления структур включала:

- Нанесение золя ОГ на кремниевую (Si/SiO2) подложку методом накапывания на вращающуюся подложку с последующей сушкой.

- Восстановление ОГ либо аскорбиновой кислотой, либо гидразином в присутствии фторида аммония. Отделение пленки от подложки путем растворения слоя SiO2 в плавиковой кислоте, и ее последующий перенос на измерительную структуру, изготовленную методом фотолитографии.

- Синтез УНЧ, их диализ и нанесение на пленку восстановленного оксида графена (ВОГ).

Полученные наноразмерные пленки (толщиной 30-40 нм) были исследованы c помощью инфракрасной (ИК) и рентгеновской фотоэлектронной (РФЭ) спектроскопии, а также спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР), изучена их морфология. На основе этих пленок были изготовлены фоторезистивные структуры и измерены их вольтамперные характеристики (ВАХ). Было показано:

- Восстановление ОГ аскорбиновой кислотой или гидразином приводит к разной проводимости структур, которая может отличаться на несколько порядков.

- Допирование ОГ азотом в процессе его восстановления гидразином позволило контролировать более низкоомные резистивные состояния при более низких напряжениеях переключения, по сравнению с мемристивными структурами, восстановленными аскорбиновой кислотой.

- Возбуждение структур светом позволяло смещать диапазон резистивных переключений по шкале напряжения и контролировать фоторезистивные состояния.