Гидротермальный метод синтеза как быстрый способ получения люминесцентных нанокластеров золота

Калишина К.Р.

Студент, 3 курс бакалавриата

Саратовский национальный исследовательский государственный университет

имени Н. Г. Чернышевского, институт химии, Саратов, Россия

E–mail: 19032003ksyusha@mail.ru

Поиск новых флуоресцентных агентов активировал развитие и применение нанотехнологий в научном сообществе. Наряду с квантовыми точками и флуоресцентными частицами, такими как наноалмазы, флуоресцентные нанокластеры металлов являются одними из перспективных структур. В частности, люминесцентные нанокластеры золота, защищенные белком, привлекательны за счет простоты синтеза, малого размера, биосовместимости и химической стабильности [1]. В перспективе их можно использовать в биологическом анализе, в области биовизуализации для диагностики различных заболеваний, в тераностике [2].

Для получения нанокластеров золота (НКЗ), модифицированных белками, многочисленные научные группы используют различные методы синтеза. Одним из них является синтез, проводящийся при температуре близкой к физиологической (370С). Готовый раствор нагревают в течение 12 часов при постоянном перемешивании [3]. Другой способ – микроволновый синтез, при котором микроволновое излучение обеспечивает быстрый нагрев раствора. Данные способы имеют ряд недостатков: большие временные затраты – для первого, отсутствие обеспечения равномерного нагрева реакционной смеси – для второго. Поэтому целью данного исследования стала разработка альтернативного способа получения НКЗ, который позволил бы в короткий промежуток времени синтезировать НКЗ без ухудшения их оптических свойств.

В рамках данной экспериментальной работы была разработана методика синтеза люминесцентных НКЗ гидротермальным методом. В качестве модифицирующего агента был использован бычий сывороточный альбумин (Mw = 69 кДа). Для получения НКЗ водный раствор тетрахлороаурата (III) водорода совместно с БСА в щелочной среде (pH = 11) помещали в автоклав из нержавеющей стали и нагревали в течение 2 часов при различных температурах: 60–140 °С. В результате с увеличением температуры синтеза насыщенность окраски раствора усиливалась от бледно-коричневой до коричнево-малиновой. Образец с наибольшей интенсивностью флуоресценции был получен при температуре 80 0С и использовался для дальнейшего изучения свойств.

Таким образом, разработан подход для одностадийного воспроизводимого синтеза нанокластеров золота, характеризующихся интенсивной люминесценцией в длинноволновой области спектра (~ 660 нм), коллоидной и химической стабильностью, поверхность которых богата функциональными группами, необходимыми для последующей модификации и применения.

Литература

1. Raut S. et al. Evidence of energy transfer from tryptophan to BSA/HSA protected gold nanoclusters //Methods and applications in fluorescence. 2014. Т. 2. №. 3. С. 035004.

2. Zheng Y. et al. Gold nanoclusters for theranostic applications//Coordination Chemistry Reviews. 2021. Т. 431. С. 213689.

3. Xie J., Zheng Y., Ying J. Y. Protein-directed synthesis of highly fluorescent gold nanoclusters //Journal of the American Chemical Society. 2009. Т. 131. №. 3. С. 888-889.