Синтез и исследование углеродных точек на основе лимонной кислоты и трис(гидроксиметил)аминометана

Насиров П.Д., Бондаренко Г.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Государственный университет «Дубна»,

факультет естественных и инженерных наук, Дубна, Россия

E-mail: chembios.lne@gmail.com

В данной работе проведено исследование возможности применения трис(гидроксиметил)аминометана в качестве прекурсора углеродных точек (УТ) на основе лимонной кислоты, синтезируемых микроволновым методом [1].

Трис(гидроксиметил)аминометан способен конденсироваться с лимонной кислотой, образуя сложноэфирные и амидные связи, а разветвленный характер расположения функциональных групп способствует образованию разветвленных полимерных структур, облегчающих дальнейшую карбонизацию структуры [2]. Синтез УТ производился в системе микроволновой подготовки при мощности излучения 700 Вт и максимальной температуре нагрева 195°C в течение 30 минут.

Полученные УТ очищались фильтрацией через мембранный фильтр с диаметром пор 0,22 μм и диализом через мембрану с пропускной способностью 500 Да. Спектральные характеристики образца исследовались методами УФ-Вид спектроскопии и флуориметрии.

Рис. 1. Диаграмма зависимости интенсивности вторичного излучения УТ от длины волны возбуждающего излучения (слева) и сопоставление спектров поглощения и флуоресценции (справа)

Наличие полосы поглощения 340 нм свидетельствует о наличие в структуре синтезированных УТ sp2-доменов, что является следствием успешного протекания процессов полимеризации и карбонизации. Спектральная картина, наблюдаемая на спектре флуоресценции и диаграмме зависимости интенсивности флуоресценции от длин волн возбуждающего излучения, демонстрирует достаточно узкие и симметричные пики, а квантовый выход люминесценции данных УТ составил 34,22%, что является отличным результатом для подобного рода нанообъектов.

Автор выражает благодарность Грибовой Е.Д. и Новиковой С.А. за помощь в проведении анализа и интерпретации полученных данных

Литература

1. de Medeiros T. V. et al. Microwave-assisted synthesis of carbon dots and their applications //Journal of Materials Chemistry C. – 2019. – V. 7. – №. 24. – P. 7175-7195.

2. Zhu S. et al. Non‐conjugated polymer dots with crosslink‐enhanced emission in the absence of fluorophore units //Angewandte Chemie International Edition. – 2015. – V. 54. – №. 49. – P. 14626-14637.