Нестехиометрический нитрид титана: новый прекурсор слоистых MAX-фаз

Львов Л.О.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: lvov-lo@yandex.ru

С открытием в 2011 году нового класса двумерных материалов на основе карбидов и нитридов ранних переходных металлов [1], известного как максены, интерес исследователей к их прекурсорам значительно возрос. Единственным известным методом синтеза максенов является химическое травление так называемых MAX-фаз – тройных слоистых гексагональных карбидов и нитридов переходных металлов и алюминия или кремния [2]. Синтез MAX-фаз проводят традиционными методами получения керамики, такими как горячее прессование. Однако для получения соединений этого класса такими методами нужны высокие температуры и давления, что делает затруднительным промышленный синтез MAX-фаз. В данной работе исследуется один из новых методов синтеза MAX-фаз на основе подхода окислительного конструирования. Изучен синтез нестехиометрического нитрида титана состава TiN0,5.

Рис. 1. Микрофотография шлифа нестехиометричческого нитрида титана

Также было изучено взаимодействие TiN0,5 с расплавленным алюминием. Показано, что таким способом можно получить целевое соединение – MAX-фазу Ti2AlN.

Рис. 2. Микрофотография шлифа нестехиометричческого нитрида титана после взаимодействия с расплавленным алюминием

Литература

1. Michael Naguib, Murat Kurtoglu, Volker Presser, Jun Lu, Junjie Niu, Min Heon, Lars Hultman, Yury Gogotsi, and Michel W. Barsoum. Two-Dimensional Nanocrystals Produced by Exfoliation of Ti3AlC2.  Adv. Mater. 2011, 23, 4248–4253

2. Gogotsi, Y.; Anasori, B. The Rise of MXenes. ACS Nano 2019,13, 8491–8494. doi:10.1021/acsnano.9b06394.