Модификация оптических свойств и энергетической структуры углеродных точек посредством постсинтетической обработки полимерами

Косолапова К.Д., Мирущенко М.Д., Ушакова Е.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kosolapova@niuitmo.ru

Углеродные точки (УТ) представляют собой новый класс наноструктур, представители которого обладают уникальными свойствами, а именно высокой фотостабильностью, химической инертностью, поглощением в оптической области и высокой биосовместимостью [1].

Целью данной работы является исследование морфологии, оптических свойств и энергетической структуры УТ в зависимости от типа добавочного полимера и метода синтеза растворов функционализированных УТ.

В данной работе объектом исследования стали УТ, синтезированные гидротермальным синтезом с использованием лимонной кислоты и этилендиамина в соотношении 1:0.33. В качестве добавочных веществ для модификации химического состава поверхности УТ выступали полимеры: полиэтиленгликоль (polyethylene glycol, PEG) и поливинилпирролидон (polyvinylpyrrolidone, PVP). Были рассмотрены три метода синтеза с использованием полимеров: one-pot метод [2], seed-growth метод [3] и перемешивание на магнитной мешалке.

Проведенные оптические измерения показали, что образцы, синтезированные методом seed-growth, обладают самым низким квантовым выходом (КВ) фотолюминесценции (ФЛ) и низкой интенсивностью ФЛ из-за высокой степени полимеризации. Образец УТ с добавлением полимера PEG в результате one-pot синтеза показал наилучшие оптические характеристики, так как КВ ФЛ данного образца увеличился с 69% до 83%. Анализ морфологии данных образцов показал, что образуются амино/амидные/карбонильные функциональные группы на поверхности УТ. Исследование энергетической структуры УТ показало, что полимер PEG в синтезе one-pot не оказывает влияния на энергетическую структуру УТ, так же как и на их морфологию. Однако, добавка в виде PVP в случае смешивания на магнитной мешалке сдвигает уровень наивысшей занятой молекулярной орбитали (highest occupied molecular orbital, HOMO) в область меньших энергий из-за довольно высокой степени карбонизации и низкого содержания кислорода в данном образце.

В ходе выполненной работы было установлено, что полимер PEG в результате синтеза one-pot может образовывать сложные эфиры с карбонильными группами, снижает поверхностное натяжение и увеличивает вязкость реакционной массы, что приводит к увеличению КВ ФЛ без изменения морфологии, энергетической структуры и основных максимумов поглощения и ФЛ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Федеральной программы академического лидерства "Приоритет 2030". Исследования РФС и УФС проводились при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (проект № 93021679).

Литература

1. Li D., et. al. Optical properties of carbon dots in the deep-red to near-infrared region are attractive for biomedical applications // Small. 2021. Vol. 17. P. 2102325.

2. Yang L. et al. One pot synthesis of highly luminescent polyethylene glycol anchored carbon dots functionalized with a nuclear localization signal peptide for cell nucleus imaging // Nanoscale. 2015. Vol. 7. P. 6104-6113.

3. Zhu J. et al. Spectrally tunable solid state fluorescence and room‐temperature phosphorescence of carbon dots synthesized via seeded growth method // Advanced Optical Materials. 2019. Vol. 7. P. 1801599.