Содержащие полианилин композиты на основе углеродной ткани как перспективные материалы для электродов в накопителях энергии

Зырянова З.Е.1, Крынина А.И.1, Шафигуллина К.Э.2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
факультет естественных наук, Москва, Россия

2Университет науки и технологий МИСИС, институт 
новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: zlata2112zlata@gmail.com

Одним из наиболее перспективных способов повышения энергетических характеристик электрохимических накопителей энергии, в частности, суперконденсаторов, является создание электродных материалов, структура и состав которых позволяет одновременно реализовывать накопление энергии как за счет образования двойного электрического слоя, так и фарадеевских процессов. Для создания таких электродных материалов углеродные материалы с развитой поверхностью модифицируют редокс-активными соединениями, например оксидами переходных металлов или электропроводящими полимерами. [1, 2]

В данной работе были получены композиты на основе углеродной ткани «Бусофит-Т», волокна которой обладают высокой пористостью с удельной поверхностью до 900 м2/г. Полианилин (ПАНИ) синтезировали на поверхности углеродной ткани методом окислительной полимеризации анилина в солянокислом растворе под действием пероксодисульфата аммония. В ходе исследования было приготовлено 8 образцов, массовую долю ПАНИ в которых варьировали от 25 до 40 мас.%, используя различные концентрации реагентов. Модификация углеродной ткани ПАНИ приводит к более чем двухкратному увеличению удельной ёмкости материала за счет включения механизмов псевдоемкости в процесс накопления энергии, что проявляется на кривых циклической вольтамперометрии появлением пиков, соответствующих окислительно-восстановительным переходам ПАНИ (рис. 1). Интересным является тот факт, что емкостные характеристики композитов имеют тенденцию к увеличению после длительного хранения образцов на воздухе.

Рис. 1. Данные циклической вольтамперометрии для композитов углеродная ткань-ПАНИ; скорость развертки 10 мВ/с, электролит – 1 М H2SO4. A) Бусофит с 0.05 М ПАНИ; B) Бусофит с 0.075 М ПАНИ

Литература

1. Получение гибких электродных материалов суперконденсаторов на основе модифицированных углеродных волокон / М.В. Астахов, Е.Е. Казенас, А.А. Климонт [и др.] // Бутлеровские сообщения. – 2016. – Т. 47, № 9. – С. 128-133.

2. Polyaniline-Containing composites based on highly porous carbon cloth for flexible supercapacitor electrodes / А.А. Klimont, S.V. Stakhanova, K.A Semushin [and etc.] // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2017. – Vol. 11, № 5. – p. 940-947.