Минерализация оболочки многослойных эмульсионных капсул
А.П. Чистяков1,2, А.В. Бусленко2, М.А. Ванцян2, Т.В. Букреева2,3

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E-mail: apvtch@gmail.com

Полимерные капсулы рассматриваются как одни из наиболее перспективных носителей для адресной доставки лекарств [1]. Особый интерес представляют эмульсионные полимерные капсулы с характеристиками, которые регулируются условиями синтеза. Такие системы могут обеспечить доставку широкого спектра гидрофобных соединений, в том числе различных масел, витаминов и др. Простым и эффективным способом создания и модификации оболочек эмульсионных капсул является послойное нанесение противоположно заряженных полиэлектролитов, метод «Layer-by-Layer» (LbL). Данный метод имеет огромный потенциал для создания функциональных оболочек капсул с использованием различных механизмов сборки [2]. Формирование LbL-капсул с заданными свойствами определяется способностью противоположно заряженных полиэлектролитов не только образовывать интерполиэлектролитные комплексы, но и самоорганизовываться в надмолекулярные структуры в процессе последовательной адсорбции [3]. Для увеличения механической устойчивости полиэлектролитных эмульсионных капсул было предложено включение неорганических слоев в состав оболочки, что способствует повышению ее механической прочности [4].

В качестве ядра капсул использовали масло ши. Многослойную оболочку формировали из полиэлектролитов – полиаллиламин гидрохлорида (PAH) и полистиролсульфоната натрия (PSS). Минерализацию структур проводили путем модифицирования оболочек капсул карбонатом кальция (CaCO3), синтезированным с помощью кристаллизации из растворов хлорида кальция (СaCl2) и карбоната натрия (Na2CO3).

Капсулы исследовали методами динамического светорассеяния, оптической и электронной микроскопии. Полученные результаты позволяют сделать выводы о влиянии числа полиэлектролитных слоев, концентрации растворов, времени выдерживания микрокапсул на их размер, морфологию и устойчивость.

В работе использовано оборудование Ресурсного центра оптической микроскопии и спектроскопии НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Sindhwani S., Chan W.C.W. Nanotechnology for modern medicine: next step towards clinical translation // J. Intern. Med. 2021. V. 290. № 3. P. 486–498.

2. Ariga K., Lvov Y., Decher G. There Is Still Plenty of Room for Layer-by-Layer Assembly for Constructing Nanoarchitectonics-Based Materials and Devices // Phys. Chem. Chem. Phys. 2022. V. 24 № 7. P. 4097–4115.

3. Букреева Т.В., Бородина Т.Н., Трушина Д.Б. Полиэлектролитные микрокапсулы: о формировании и возможностях регулировки многослойных структур // Коллоидный журнал. 2022. Т. 84. № 5. С. 642–656.

4. Patel I.F., Kiryukhin M.V., Yakovlev N.L., Gupta H.S., Sukhorukov G.B. Naturally inspired polyelectrolyte multilayer composite films synthesised through layer-by-layer assembly and chemically infiltrated with CaCO3 // J. Mater. Chem. B. 2015. V. 3. № 24. P. 4821-4830.