Исследование возможностей управляемого взаимодействия поверхности пористого кремния с жидкостями

Удовенко.A.В., Зайцев Д.П.

Студент, 2 курс магистратуры

Саратовский национальный исследовательский университет 
имени Н.Г. Чернышевского, институт физики, Саратов, Россия

E–mail: ana_udovenko@mail.ru

Пористый кремний представляет собой наноструктурированный материал (SiNP), получаемый различными методами химического и электрохимического травления. Характерной чертой пористого кремния является удельная площадь его внутренней поверхности, а отсутствие токсичности и способность к биодеградации создают предпосылки для его широкого применения в биологии и медицине [1].

Целью настоящей работы является обеспечение увеличения гидрофильных свойств пористого кремния, полученных металл-стимулированным химическим травлением (ЕЕ).

В качестве подложек применялся монокристаллический кремний, легированный бором с удельным сопротивлением 1-5 Ом·см и кристаллографической ориентацией <111>. Формирование пористых структур проводилось методом металл-стимулированного химического травления (ЕЕ), который основан на замещении кремния при восстановлении Ag+ → Ag0 на поверхности подложки кремния [2].

Для исследования контактного угла смачивания применялся прецизионный оптический тенсиометр Theta Lite Optical Tensiometr TL 100, позволяющий в режиме реального времени проводить динамические измерения угла смачивания методом висячей капли. Исследование проводилось для двух групп образцов: 1 – образцы, обработанные в 9% растворе перекиси водорода, 2 – образцы, обработанные в 50% растворе перекиси водорода. Результаты проведенного исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1 Динамический краевой угол смачивания поверхности пористого кремния при обработке – 9- (а) и 50- (б) процентным раствором H2O2

Полученные зависимости динамического краевого угла смачивания водой поверхности пористой кремниевой структуры показывают, что обработка в растворе H2O2 позволяет обеспечить более высокий управляемый уровень гидрофобности.

Литература

1. Улин, В.П., Улин, Ф.Ю., Солдатенков, Ф.Ю., Семенов, А.В, Бобыль, А.В., Поверхность пористого кремния в процессах гидрофилизации и гидролитической деградации // ФТП, 2014. – Т. 44, вып. 9. – с. 1243-1248.

2. Belobrovaya O.Ya., Galushka V.V., Ismailova V.S., Polyanskaya V.P., Sidorov V.I., Terin D. V., Mashkov A. A. Effect of Small Doses of Gamma Radiation on the Optical Properties of Nanostructured Silicon Obtained by Metal-Stimulated Chemical Etching in situ. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 288–298 (in Russian). DOI: https:// doi.org/10.18500/1817-3020-2020-20-4-288-298