Проявления размерных эффектов в рентгеновских и ультрафиолетовых фотоэлектронных спектрах двумерных и трехмерных наноструктур

Скрябин А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Южный федеральный университет, физический факультет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Е-mail: skryabin@sfedu.ru

Методы рентгеновской и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии в настоящее время широко используются для исследования элементного состава, электронного строения и химической связи в химических соединениях и твердых телах. Кинетические энергии электронов, регистрируемых в электронных спектрах, находятся в диапазоне от десятка до нескольких тысяч электронвольт. Такой широкий диапазон энергий инициирующих излучений и регистрируемых электронных потоков вызывает различные взаимодействия в твердых телах, в том числе зависящие от размеров иcследуемых объектов, проявляющиеся, в частности, в эффектах квантового ограничения.

В наших работах [1] показано, что ограничение движения электронов границами раздела в тонких слоях кремния в Mo/Si многослойной наноструктуре оказывает влияние на энергию и профиль пика плазмонных колебаний, которые регистрируются со стороны более высоких энергий связи в рентгеновских фотоэлектронных спектрах. Возбуждение поверхностных и объемных плазмонов влияет на отражательную способность нанослойных W/Si рентгеновских зеркал [2].

Трехмерные наночастицы золота также проявляют зависящий от размера локализованный поверхностный плазмонный резонанс, когда их электроны проводимости как в основном, так и в возбужденном состоянии ограничиваются размерами меньшей длины свободного пробега электронов (около 20 нм) [3]. Ограничение движения электронов поверхностями металлических наноструктур, особенно при размерах, сравнимых с длиной волны Ферми электронов (около 0,7 нм), приводит к электронным энергетическим состояниям, которые демонстрируют молекулярно-подобные переходы, поскольку плотность состояний в таких наночастицах слишком мала для воспроизведения характеристик объемных металлов.

Целью настоящего доклада является обсуждение эффектов квантового ограничения в различных наносистемах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности 2023 г. №FENW-2023-0014).

Литература

1. Kumar N., Kozakov A. T., Nezhdanov A. V., Smertin R. M., Polkovnikov V. N., Chkhalo N. I., Mashin A. I., Nikolskii A. N., Scrjabin A. A., Zuev S. Y. Quantum Confinement Effect in a Nanoscale Mo/Si Multilayer Structure // J. Phys. Chem. C 2020. Vol. 124. P. 17795−17805

2. Kozakov A. T., Kumar N., Garakhin S. A., Polkovnikov V. N., Chkhalo N. I., Nikolskii A. V., Scriabin A. A., Nezhdanov A. V., Yunin P. A.  Size-dependent plasmon effects in periodic W-Si- based mirrors, investigated by X-ray photoelectron spectroscopy //Applied Surface Science. 2021. Vol. 566. P. 150616(14).

3. Pal S. K., Scrjabin A. A., Kozakov A.T., Ghosh S. K. Plasmonic Properties upon Aggregation of Size-Selective Ultrasmall Gold Nanospheres. 10th Anniversary International Conference on «Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications» (PHENMA 2021–2022, Divnomorsk, Russia, May 23–27, 2022): Abstracts.pp.300-302. http://phenma2021.sfedu.ru/