Магнитная жидкость на основе силиконового масла и FeNi нанопроволок

Филиппова Ю.А.1,2, Папугаева А.В.2, Разумовская И.В.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Московский Педагогический Государственный Университет, 
Лаборатория физики перспективных материалов и наноструктур, Москва, Россия
E-mail: yufi26@list.ru

Со времен конца XX века исследование и получение магнитных жидкостей (МЖ) является перспективным направлением. Первые МЖ были синтезированы Пейпеллом в рамках работы по проекту «Аполлон» для решения ряда принципиальных проблем, связанных с созданием надёжных герметизаторов между подвижными элементами космических скафандров и с разработкой способов подачи жидкого ракетного топлива [1]. С помощью метода синтеза Пейпелла (метода диспергирования магнетита в керосине) получали высококонцентрированную МЖ с высокоэффективным ПАВом и с хорошим откликом на внешнее магнитное поле. При наложении внешнего магнитного поля на такую систему обычно возникает магнито-реологический эффект-резкое изменение механических свойств системы.

Использование полимерных основ для МЖ более выигрышно в плане «не вытекания» жидкости. Такие системы могут применяться в дистанционно управляемых клапанах и мягкой робототехнике [2], в медицине в качестве противоопухолевой терапии [3], и т.д.

В данной работе использовался полидиметилсилоксан (силиконовое масло) ПМС-1000 REXANT как полимерная основа. На свойства МЖ существенно влияет геометрия наполнителя. Обычно используют сферические наночастицы магнетита, однако проблема влияния геометрии наполнителя на свойства МЖ в целом изучена недостаточно. Интерес, в частности, представляют ферромагнитные железоникелевые нанопроволоки (НП) с выраженной анизотропией. Для исследования был выбран наиболее перспективный и простой метод синтеза калиброванных НП – шаблонный синтез на трековых мембранах (ТМ), который позволяет в широких пределах варьировать геометрические параметры НП. Использовались коммерческие ТМ, полученные в ЛЯР ОИЯИ (г. Дубна) из ПЭТФ (полиэтилентерефталат).

Результаты реологических измерений полученной МЖ (масс.конц. FeNi НП = 0,5%) на ротационном реометре Anton Paar Physica MCR 301 действительно указывают на наличие магнитореологического эффекта при наложении внешнего магнитного поля.

Работа выполнена по теме Государственного задания Московского Педагогического Государственного Университета (МПГУ) «Физика наноструктурированных материалов: фундаментальные исследования и приложения в материаловедении, нанотехнологиях и фотонике» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации (AAAA-A20-120061890084-9). Филиппова Ю.А. является членом ведущей научной школы Российской Федерации «Оптико-спектральная наноскопия квантовых объектов и диагностика перспективных материалов» (проект НШ-776.2022.1.2).

Литература

1. Papell S. S. Low viscosity magnetic fluid obtained by the colloidal suspension of magnetic particles. — Nov. 1965. — US Patent 3,215,572.

2. Chung H. J., Parsons A. M., Zheng L. Magnetically controlled soft robotics utilizing elastomers and gels in actuation: A review //Advanced Intelligent Systems. – 2021. – Т. 3. – №. 3 – С. 2000186.

3. Такетоми С., Тикадзуми С. Магнитные жидкости. – 1993.-C.116-118