Изменение реологического поведения водных суспензий оксида графена в результате продолжительного температурного воздействия

В.В. Ломовкин1,2, Д.Ю. Столярова2, М.К. Рабчинский3, С.Н. Чвалун2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный, Россия

2Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия

3Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lomovkin.vv@phystech.edu

В последнее время внимание научных коллективов привлекают функциональные материалы, способные обратимо изменять свои химические и физические свойства в ответ на прикладываемые внешние стимулы или изменения среды. Среди них хотелось бы отметить стимул-чувствительные материалы на основе графена и его функционализированных форм, которые имеют широкий спектр применения от антикоррозийных покрытий, проводящих красок до аэрогелей с заданными свойствами, функциональных чувствительных покрытий газоанализаторов и т.д. Методы получения графена из оксида графена (ОГ) достаточно просты и масштабируемы, а настраиваемая в больших пределах функционализация делает графен привлекательным материалом для получения функциональных материалов. В нашей работе использован ОГ, полученный модифицированным методом Хаммерса [1]. Листы ОГ обладают большим количеством функциональных кислородсодержащих групп, что позволяет им образовывать стабильные суспензии в полярных растворителях [2]. В работах [3,4] показано, что латеральный размер частиц, концентрация и степень восстановления ОГ связаны с вязкоупругими характеристиками водных суспензий ОГ. В исследовании [5] было продемонстрировано, что в результате термической обработки ОГ понижается удельное поверхностное сопротивление и смещается спектр оптического поглощения ОГ. Основной целью данного исследования является изучение влияния изменений электронной структуры ОГ, вызванных термостатированием, на взаимодействие частиц между собой и дисперсионной средой, и их реологическое поведение в суспензиях.

В работе получена серия устойчивых к осаждению образцов водных суспензий ОГ со временем термической обработки от 0 до 120 часов при 80 ℃ и массовой долей ω = 0.8 масс.%. Проведён ряд реологических тестов в диапазоне концентраций 0.02 – 0.8 масс.%, благодаря чему в зависимости от концентрации и времени термического воздействия были определены значения динамической вязкости, модулей накопления и потерь, пределов текучести, а также выявлено тиксотропное поведение полученных суспензий. Концентрации контролировали по данным UV-Vis спектроскопии в согласии с законом Бугера-Ламберта-Бера. Также были проведены измерения ζ-потенциала частиц и плотности суспензий.

Выполнено при финансовой поддержке Госзадания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Shiyanova K.A. et al. Graphene Oxide Chemistry Management via the Use of KMnO4/K2Cr2O7 Oxidizing Agents // Nanomaterials. 2021. Vol. 11, № 4. P. 915.

2. Abedin M.J. et al. Graphene Oxide Liquid Crystal Domains: Quantification and Role in Tailoring Viscoelastic Behavior: research-article // ACS Nano. American Chemical Society, 2019. Vol. 13, № 8. P. 8957–8969.

3. Vasu K.S. et al. Yield stress, thixotropy and shear banding in a dilute aqueous suspension of few layer graphene oxide platelets // Soft Matter. 2013. Vol. 9, № 25. P. 5874–5882.

4. Giudice F. Del et al. Filling the gap between transient and steady shear rheology of aqueous graphene oxide dispersions // Rheol. Acta. Springer Verlag, 2018. Vol. 57, № 4. P. 293–306.

5. Kumar P. V. et al. Scalable enhancement of graphene oxide properties by thermally driven phase transformation // Nat. Chem. 2014. Vol. 6, № 2. P. 151–158.