Влияние природы слабокоординированного аниона на каталитическую активность катионных (NHC)Pd-комплексов в реакции аддитивной полимеризации норборненов

Хрычикова А.П.1,2, Меденцева Е.И.1

Студентка, 5 курс специалитета

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

ВХК РАН, Москва, Россия

E-mail: khrychikova@ips.ac.ru

Норборнены на сегодняшний день представляют значительный интерес в качестве относительно доступных циклоолефинов, способных полимеризоваться по нескольким механизмам. Ввиду лучшей химической и термической стабильности по сравнению с метатезисными аддитивные полинорборнены являются более привлекательными объектами для дальнейшего применения в промышленности. Целью многих исследований в рамках получения полинорборненов является создание катализаторов для аддитивной полимеризации, аналогичных катализаторам Граббса для метатезисной, то есть высокоэффективных, однокомпонентных, толерантных к различным заместителям и стабильных на воздухе.

Ранее было показано, что (NHC)Pd-комплексы стабильны на воздухе и проявляют высокую каталитическую активность в присутствии NaBARF или AgSbF6. Учитывая данный опыт, были синтезированы однокомпонентные катализаторы на основе катионных (NHC)Pd-комплексов с аллильными лигандами [1] (схема 1).

Схема 1. Синтез катионных (NHC)Pd(allyl)-комплексов с лабильными лигандами

В случае подобных многокомпонентных каталитических систем для аддитивной полимеризации сокатализатор применяется обычно в избытке по отношению к прекатализатору. При этом природа сокатализатора является одним из ключевых параметров, определяющих активность таких систем. За исключением отрыва галогенида и/или лиганда от прекатализатора, на сегодняшний день не выяснено, какую еще роль играет избыток сокатализатора и почему в некоторых случаях использование каталитических смесей требует избыток сокатализатора.

В данной работе было впервые исследовано влияние противоиона однокомпонентного катализатора на аддитивную полимеризацию модельного мономера – 5-этилиден-2-норборнена, а также изучено влияние дополнительного количества сокатализатора на каталитическую активность однокомпонентного Pd-катализатора.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-73-20246.

Литература

1. Bermesheva E.V., Medentseva E.I., Khrychikova A.P., Wozniak A.I., Guseva M.A., Nazarov I.V., Morontsev A.A., Karpov G.O., Topchiy M.A., Asachenko A.F., Danshina A.A., Nelyubina Y.V., Bermeshev M.V. Air-Stable Single-Component Pd-Catalysts for Vinyl-Addition Polymerization of Functionalized Norbornenes //ACS Catalysis. 2022. Vol. 12. P. 15076-15090.