Полимерные покрытия на основе эпоксидной смолы с антигрибковыми свойствами

Тамбура Б., Юдаев П.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов (НПМ), Новомосковск, Россия

E-mail: tamboura.bakary@yahoo.fr

Грибы семейства Aspergillus, такие как Aspergillus niger, обнаруживаются в очень больших количествах в воздухе с высоким уровнем влажности и могут приводить к заболеваниям, в частности легочным заболеваниям, таких как астма, или к аллергиям. Среди этого вида грибов, Aspergillus sp. и Aspergillus niger зачастую наблюдаются во влажных помещениях (особенно в зданиях, в которых уже распространилась плесень) [1].

Из литературных данных известно, что ионы фтора и 4-аллил-2-метоксифенол обладают противомикробным действием [2]. Исходя из этого, был синтезирован эпоксифосфазеновый модификатор (Рис. 1), содержащий фтор и 4-аллил-2-метоксифенокси радикалы, при введении которого в связующие на основе эпоксидной смолы ЭД-20, были получены покрытия с противогрибковыми свойствами.

Рис. 1. Синтезированный фосфазенсодержащий модификатор

Для количественной оценки грибостойкости образцов использовали принятую в ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009 шкалу, согласно которой:

Покрытия не содержая модификатор относится к степени 3, то есть рост отчетливо виден невооруженным глазом и охватывает более 25 % испытуемой поверхности, что свидетельствует об отсутствии противогрибковой активности.

Введение модификатора позволяет ингибировать рост Aspergillus Niger. Так, покрытия с 5% модификатора относятся к степени 2б, то есть рост спор, видимый невооруженным глазом и (или) под микроскопом распределен более или менее равномерно на многих участках, охватывая в целом не более 25 % испытуемой поверхности.

Покрытия с 10% модификатора относится к степени 1, а именно следы роста плесневых грибов отчетливо видны под микроскопом, т.е. противогрибковая активность является достаточной для применения материала в помещениях с повышенной влажностью.

Кроме того, полученный фосфазенсодержащий модификатор, снижает водопоглощение, водорастворимость разработанного материала.

Авторы выражают благодарность научному руководителю группы Чистякову Евгению Михайловичу.

Литература

1. Kalalian C., Abis L., Depoorter A., Lunardelli B., Perrier S., George C. // Science of The Total Environment. 2020. Vol. 741. № 140148.

2. Souza V.V.M.A., Almeida J.M., Barbosa L.N., Silva N.C.C. // Journal of Essential Oil Research. 2022. Vol. 34. P. 181-194.