Модифицированный полиольный синтез PtNi/C электрокатализаторов для топливных элементов с протонообменной мембраной

Галушка С.С., Беленов С.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: itsserafim@gmail.com

Водородные топливные элементы рассматриваются в качестве энергоэффективной альтернативы использованию ископаемых топлив. К факторам, снижающим эффективность топливного элемента, главным образом относится катодная поляризация в ходе реакции восстановления кислорода (РВК), так что одним из ключевых аспектов в разработке топливного элемента является создание активного, стабильного и недорогого электрокатализатора[1]. Широкое применение получили платиновые катализаторы, однако ведутся работы по их замене, ввиду высокой стоимости платины. В частности, предлагается получение би- и полиметаллических наночастиц (легирование платины), наночастиц с особой архитектурой, например ядер неблагородных металлов, покрытых тонкой платиновой оболочкой (структуры типа «оболочка-ядро»), бесплатиновых катализаторов, что может не только значительно уменьшить стоимость катализатора, но и увеличить его эффективность и стабильность[3]. Одним из важнейших способов синтеза как чисто платиновых, так и би- и полиметаллических катализаторов РВК является полиольный метод. Модифицированный полиольный метод расширяет возможности полиольного метода, позволяя контролировать форму и размер наночастиц, а также восстанавливать прекурсоры многих переходных металлов (Pd, Cu, Ni, Co, Fe) [2].

В данной работе осуществлён синтез серии PtNi/C материалов, отличающихся наличием и отсутствием дополнительного восстановителя (NaBH4), последовательностью добавления прекурсоров металлов и атомным соотношением металлов. Полученные образцы анализировались методом гравиметрии (установление массовой доли металлов), рентгенофазовым анализом (определение фазового состава и среднего размера кристаллитов), циклической вольтамперометрией (определение удельной электрохимически активной площади поверхности — ЭХАП), линейной вольтамперометрией (определение удельной активности и кинетических параметров РВК). В таблице 1 приведено сравнение материалов, полученных в щелочной среде с использованием дополнительного восстановителя NaBH4 (GS–MP7) и без него (GS–MP8).

Таблица 1. Сравнение основных характеристик PtNi/C материалов

| Материал | Размер кристаллитов, нм | ЭХАП, м2∙г(Pt)-1 | Активность при 0.9 В, А∙г(Pt)-1 | Количество электронов при 0.9 В | Потенциал полуволны, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS-MP7 | 2.6 | 43 | 49 | 4 | 0.87 |
| GS-MP8 | 6.9 | 12 | 74 | 4 | 0.89 |

Таким образом, модифицированным полиольным методом получена серия PtNi/C электрокатализаторов, изучены их состав, структура и каталитическая активность. В ходе исследования материалов получена информация о влиянии условий синтеза на активность полученных катализаторов, выявлен оптимальный способ синтеза.

Литература

1. C.-J. Zhong et al. Nanostructured catalysts in fuel cells // Nanotechnology. 2010. Vol. 21. №6.

2. Hang N.T.N. et al. Pt-Based Multimetal Electrocatalysts and Potential Applications: Recent Advancements in the Synthesis of Nanoparticles by Modified Polyol Methods // Crystals. MDPI AG, 2022. Vol. 12, № 3. P. 375.