Синтез и исследование композитных материалов для каталитических мембран с селективной водородной проницаемостью

Харина С.Н.1,2

Студентка, 5 курс специалитета

1Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

2Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: s.kharina@g.nsu.ru

Совмещение процессов получения и очистки водорода в мембранных каталитических реакторах является перспективным методом производства экологически чистого топлива. Керамометаллические композиты, обладающие высокой смешанной протонно-электронной проводимостью, имеют огромный потенциал для применения в таких устройствах, поскольку отвечают требованиям высокой термической и механической прочности, химической устойчивости в рабочей среде продуктов конверсии биотоплив. Металлическая фаза увеличивает электронную проводимость и реакционную способность в поверхностных процессах обмена водорода, а керамическая фаза, помимо ионной проводимости, вносит вклад в механическую прочность композита.

В настоящее время наиболее изученными материалами для металлических мембран является палладий и его сплавы, что связано с очень высокой водородной проницаемостью. В рамках представленной работы в качестве металлической фазы композита выбраны сплавы ванадия и никель-медный сплав. Ванадий среди прочих металлов обладает не только сравнимо высокой водородной проницаемостью относительно палладия, но и значительно дешевле него. Легирование ванадия никелем, хромом и медью, позволяет модифицировать свойства сплава: предотвратить водородное охрупчивание, увеличить термическую стабильность, придать сплаву пластичности и механической прочности [1]. В качестве керамической составляющей композита выбраны сложные оксиды со структурой перовскита La0,96Sr0,04ScO3 и шеелита LaNb0,8Mo0,2O4, обладающие высокой протонной проводимостью [2,3]. Допирование скандатов и ниобатов лантана в различные положения гетеровалентными катионами увеличивает концентрацию кислородных вакансий, необходимых для быстрого инкорпорирования водорода из газовой фазы и переноса по объему мембраны.

Образцы сплавов ванадия и LaNb0,8Mo0,2O4 были приготовлены методом механохимической активации, позволяющим за короткое время (20-80 мин) получать однофазный целевой продукт. Образцы La0,96Sr0,04ScO3 и Ni-Cu сплава были синтезированы модифицированным методом Пекини. Композиты были получены методом механического диспергирования смеси сложных оксидов и сплавов с последующей термической обработкой в печи, а также методом электроискрового спекания и спекания электронным пучком.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект ААААА21-121011390054-1)

Литература

1. Li X. et al. V-Cr-Cu dual-phase alloy membranes for hydrogen separation: An excellent combination of ductility, hydrogen permeability and embrittlement resistance // J. Memb. Sci. Elsevier, 2017. Vol. 524, № November 2016. P. 354–361.

2. Farlenkov A.S. et al. Water uptake, ionic and hole transport in La0.9Sr0.1ScO3-δ // Solid State Ionics. Elsevier, 2017. Vol. 306, № April. P. 126–136.

3.Chen T. et al. Three-dimensional printing of high-flux ceramic membranes with an asymmetric structure via digital light processing // Ceram. Int. Elsevier Ltd, 2022. Vol. 48, № 1. P. 304–312.