Ширина запрещенной зоны ПЭО-покрытий на ниобии, сформированных в боратном и вольфраматных электролитах

Чубиева Е.С. 1, Будникова Ю.Б. 2, Лукиянчук И.В. 2, Васильева М. С. 2, Яковлева Н. М. 1

Студент, 4 курс специалитета

1Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия

2Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

E-mail: echubieva07@mail.ru

С целью получения фотоактивных покрытий (Nb2O5 и Nb2O5+WO3) использовали плазменно-электролитическое оксидирование ниобия в боратном и вольфраматном электролитах [1]. Оптические свойства образцов с ПЭО-покрытиями изучали с помощью спектрофотометра СФ-56 (Россия). Методом Тауца [2] определяли энергию прямого разрешенного электронного перехода образцов с ПЭО-покрытиями Eg (таблица 1).

Таблица 1. Влияние электролита и режима ПЭО-обработки на энергию прямого разрешенного электронного перехода сформированных оксидных покрытий

| Композит | Электролит | j, А/см2 | t, мин | Eg, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb/Nb2O5 (10 мин) | 0.1М Na2B4O7 | 0.1 | 10 | 3.27 |
| Nb/Nb2O5 (5 мин) | 0.1М Na2B4O7 | 0.1 | 5 | 3.27 |
| Nb/Nb2O5/WO3 (pH 6) | 0.1М Na2WO4 + 0.1M CH3COOH | 0.1 | 5 | 3.25 |
| Nb/Nb2O5/WO3 (pH 8) | 0.1М Na2WO4 | 0.2 | 5 | 3.13 |

Во всех случаях полученные композиты имеют более низкую ширину запрещённой зоны, чем известно для пленок Nb2O5. Так, например, ширина запрещённой зоны пленок Nb2O5, полученных золь-гель методом, составляет 3.43 эВ [3]. В случае образцов Nb/Nb2O5, сформированных в боратном электролите, снижение ширины запрещенной зоны может быть обусловлено появлением дефектов в результате деформации Nb2O5 под действием расплавленного B2O3. Последний образуется вследствие термолиза Na2B4O7 в окрестностях каналов электрических пробоев. Уменьшение ширины запрещенной зоны для W-содержащих ПЭО-покрытий может быть связано с включением в состав Nb2O5 пленки другого полупроводника WO3, для которого Eg≈2.8 эВ [4].

Работа выполнена в рамках государственных заданий Института химии ДВО РАН № FWFN (0205)-2022-0001 и при поддержке программы прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия, на период 2022-2023 гг."

Литература

1. Васильева М.С., Курявый В.Г., Лукиянчук И.В., Чубиева Е.С., Яковлева Н.М. ПЭО-синтез многослойных градиентных покрытий на ниобии// XX Молодежная научная конференция ИХС РАН, посвященная 135-летию со дня рождения академика И.В. Гребенщикова (1887-1953): Тезисы докладов конференции. СПб: ЛЕМА. 2022.  С.125-127.

2. Tauc J., Grigorovici R., Vancu A., Optical properties and electronic structure of amorphous germanium // Phys. Status Solidi B. 1966. №15 (2). P. 627–637.

3. Fihlo D. de A.B., Franco D.W., Filho P.P.A., Alves O.L., Niobia films: surface morphology, surface analysis, photoelectrochemical properties and crystallization process // Journal of Materials Science. 1998. V. 33. № 2. P. 2607–2616.

4. Hong S.J., Jun H.C., Borse P.H., Lee J.S., Size effects of WO3 nanocrystals for photooxidation of water in particulate suspension and photoelectrochemical film systems // International Journal of Hydrogen Energy. 2009. V. 34. № 8. P. 3234–3242.