Исследование влияния показателей минеральных вяжущих на характеристики брикетированных пылей металлургического производства

Козаев А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: kozaiev.000@gmail.com

Спектр отходов, производимых металлургическими предприятиями, разнообразен. На современных предприятиях загрязнённые в результате производства воду и воздух очищают непосредственно после использования и основным отходом становятся твёрдые пыли и шламы [1]. Обращение с металлургическими отходами является сложной деятельностью, в первую очередь из-за пагубного воздействия таких видов отходов на окружающую среду, а также на жизнь и здоровье человека. Решения по переработке должны быть экологически безопасными. Результатом разработки и внедрения таких решений должно быть сокращение потребления первичного сырья и улучшение природной среды. Существует много способов переработки железосодержащих отходов, но по причине их дисперсности для повторного использования или переработки обычно необходима агломерация [2]. Основной способ агломерации мелкодисперсных железосодержащих частиц – это брикетирование [3].

Главной заменяемой частью при брикетировании являются связующие вещества, характеристики и состав которых сильно влияют на прочность получаемых с их использованием брикетов.

В ходе исследования в качестве связующих материалов для брикетирования модельной пыли установки печь-ковш были рассмотрены различные органические (ЛСТ, ПВА) и минеральные вяжущие (клинкер, цемент), а также их смеси. Был предложен вариант использования для брикетирования цементного клинкера напрямую, что уменьшает содержание в брикетах серы и ускоряет процесс твердения, и смешивания его с органическими добавками, что приводит к увеличению прочности брикетов и уменьшению необходимого для связующих количества воды. Брикеты с предложенным смешанным связующим по результатам исследований содержат меньшее количество серы, имеют более высокие механические показатели и нуждаются в добавлении меньшего количества воды, что должно благоприятно сказываться на процессах переработки металлургических пылей.

Литература

1. Shipa S.K. Utilization of Metallurgical Wastes in Indian Steel Industries // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). – 2020. – V. 9. – № 8. – P. 182-184.

2. Mizerna K. Mobility of heavy metals from metallurgical waste in the context of sustainable waste management // Economic and Environmental Studies. – 2016. – V. 16. – № 4. – P. 819-830.

3. Kurunov I.F., Bizhanov A.M. Stiff extrusion briquetting in metallurgy. – Springer International Publishing. – 2018. – P. 181.