Деформация трибидоменных кристаллов LiNbO3

Сырых И. С.

Студент, 1 курс магистратуры

Университет науки и технологий МИСИС

Москва, Россия

E-mail: syryh.2001@gmail.com

В работе представлены расчет и результаты измерения деформации монокристаллов ниобата лития (LiNbO3, LN), содержащих три участка с бидоменной сегнетоэлектрической структурой различной морфологии (т. н. трибидоменных кристаллов). Методом лазерной интерферометрии восстановлена геометрическая форма поверхности трибидоменного кристалла LN при приложении разности потенциалов. Получены частотные зависимости деформации, а также значения максимального перемещения центральных участков трибидоменных кристаллов при различных конфигурациях закрепления и различной амплитуде подаваемого переменного сигнала.

Формирование трибидоменной структуры в монокристаллах ниобата лития позволяет создавать на их основе устройства точного позиционирования (актюаторы), не обладающие рядом недостатков, которые присутствуют у повсеместно применяемых пьезокерамических свинецсодержащих материалов. К таким недостаткам относятся: значительный электромеханический гистерезис, ползучесть и низкая температурная стабильность, что усложняет использование их в качестве прецизионных актюаторов.