Влияние среды на процесс термопрограммируемого разложения прекурсоров наночастиц золота и серебра

Ефимов С.А., Боева О.А.

Студент, 5 курс специалитета

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет ИМСЭН-ИФХ, Москва, Россия

E-mail: sir10.efimov@mail.ru

Метод термопрограммируемого разложения в исследовании образования наночастиц металлов позволяет определить характерные температуры разложения прекурсоров, выявить влияние на эту температуру наличия другого металла, а также её зависимость от среды, в которой проводится разложение.

Для исследования получены системы различных составов: золото и серебро в чистом виде, биметаллические частицы, а также системы с последовательным нанесением. Для каждой из них проведены эксперименты по разложению в различных условиях. Полученные результаты представлены на графике.

Рис. 1. Линии термического разложения для образцов: Au /Al2O3 в водороде;  
  Au/Al2O3 в кислороде;    Au@Ag/Al2O3 (1:1).

Таблица 1. Температуры пиков разложения прекурсоров золота в различных условиях

| Образец | Масса навески, мг | Условия ТПР | Температуры пиков газовыделения, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Au@Ag/Al2O3 1:1 | 11,8 | ТПР в вакууме | 167 |
| Au/Al2O3 | 18 | ТПР в атмосфере водорода | 95 |
| Au/Al2O3 | 18,7 | ТПР в атмосфере кислорода | 130 |

Определено, что атмосфера водорода приводит к снижению температуры разложения прекурсора золота примерно на 72 °C, а кислорода – на 37 °C.