Структура и магнитные свойства соединений SrFe12-xInxO19 для магнитной гипертермии

Николенко П.И.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, ИНМиН, Москва, Россия

E-mail: polina.nikolenko.2000@mail.ru

Гексаферриты давно зарекомендовали себя в качестве материалов для различных применений: для постоянных магнитов, СВЧ-техники, электроники и т.д. В настоящее время внимание учёных привлекают исследования их биомедицинских применений.

В работе [1] было продемонстрировано, что гексаферриты не оказывают токсического воздействия на большинство органов мышей, что делает их перспективными материалами для биомедицины.

В настоящей работе цитратным методом из нитратов с последующим отжигом при 1200 °C в течение 1 часа были получены соединения SrFe12-xInxO19, где x = 0.5, 1 и 1.7. Были проведены фазовый анализ, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), сняты петли магнитного гистерезиса и проведено исследование магнитной гипертермии. В случае обнаружения интересных для целей магнитной гипертермии свойств образец подвергался помолу. После помола проводились определение гидродинамических размеров частиц методом DLS и повторный фазовый анализ, были сняты петли магнитного гистерезиса. Затем проводилось покрытие помолотых частиц полимером Pluronic F-127 для стабилизации коллоидного раствора частиц в водной среде. После получения коллоидного раствора проводилось исследование магнитной гипертермии.

По результатам фазового анализа после синтеза все образцы содержали не менее 97 % фазы гексаферрита стронция. По результатам СЭМ размеры частиц были в диапазоне 0.5-5 мкм. В зависимости от степени легирования от x=0.5 до x=1.7 коэрцитивная сила варьировалась от 188.9 кА/м до 22.3 кА/м, намагниченность насыщения варьировалась от 63.58 Ам2/кг до 42.95 Ам2/кг. По результатам исследования магнитной гипертермии образец SrFe12-xInxO19, где x=1.7, демонстрировал выраженный нагрев в переменных магнитных полях. Наиболее выраженный нагрев наблюдался в поле 19.94 кА/м с частотой 261 кГц – при концентрации 56.67 г/л за 2 минуты образец продемонстрировал нагрев с 23 до 41 °C. При этом показатели SLP=11.07 Вт/г, ILP=0.107 (нГн·м2)/кг.

После помола размеры частиц образца SrFe12-xInxO19, где x=1.7, составляли 155 нм. По результатам фазового анализа после помола в образце содержалось 90.6 % гексаферрита стронция. Коэрцитивная сила образца составила 29.5 кА/м, намагниченность насыщения – 25.71 Ам2/кг. После покрытия частиц полимером их размеры составляли 238 нм, индекс полидисперсности PDI=0.238 нм. По результатам исследования магнитной гипертермии наиболее выраженный нагрев наблюдался в поле 19.94 кА/м с частотой 393 кГц – при концентрации 56.67 г/л в течение 12.5 минут образец продемонстрировал нагрев с 19 до 41 °C. Показатели SLP=2.16 Вт/г, ILP=1.38·10-5 (нГн·м2)/кг.

Полученные данные свидетельствуют о высоких перспективах использования гексаферритов в качестве материалов для магнитной гипертермии и открывают окно возможностей для дальнейшего развития и повышения эффективности данного метода.

Автор работы выражает благодарность своему научному руководителю к.т.н., зав. лаб. Щетинину И.В.

Литература

1. Вершинина С.Ф., Евтушенко В.И. Эффект внутриопухолевого имплантирования гексаферрита бария, магнетита, гематита, окиси алюминия и кремнезема на динамику роста опухоли Эрлиха и выживаемость мышей-опухоленосителей // Медицинский академический журнал. 2020. Т. 20. № 1. С. 75–82.