Отработка режимов ионной обработки эластичного материала

Фельде А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

Факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E-mail: nastja-bloom@mail.ru

Эластичные материалы обеспечивают гибкость, упругость элемента определенных устройств, отличаются своими изоляционными и демпфирующими свойствами, из-за чего имеют обширное применение. Особенными применениями являются актуаторы и тактильные датчики.

Для обеспечения возможности подвода управляющего напряжения на поверхности элементов из эластомеров необходимо сформировать электроды [1]. Морфология поверхности эластичного материала будет влиять на качество наносимого сверху слоя металлизации, а значит, и на функциональные свойства устройства. Поэтому перед нанесением тонкопленочного электрода требуется предварительная ионная обработка (ИО), которая модифицирует поверхность эластичного материала, улучшая его адгезионные и другие свойства [2].

Отработка режимов ИО важна для получения наилучшего качества слоя металлизации. Эластомер имеет неразвитую структуру с точечными выступами (рис. 1).

Рис. 1. 3D изображение атомно-силовой микроскопии (АСМ) эластомера до ИО

После ИО поверхность эластомера становится развитой (таблица 1). Поверхность после обработки при 0º отличается «чешуйчатой» структурой, а при 90º появляются глубокие впадины, сглаживаются точечные выступы.

Таблица 1. АСМ-изображения эластомеров при различных режимах ИО

| Скан | 10 мин | 5 мин |
| --- | --- | --- |
|  | 0º | 90º | 0º | 90º |
| 2D |  |  |  |  |
| 3D |  |  |  |  |

После проведения полного факторного эксперимента получено уравнение регрессии, показывающее существенное влияние угла ИО в выбранном диапазоне (0–90º) на шероховатость эластомера и отсутствие влияния времени обработки в диапазоне 5–10 мин.

Выражаю благодарность своему научному руководителю Сидоровой С.В., к.т.н., доценту кафедры МТ11 «Электронные технологии в машиностроении».

Литература

1. Смирнов В.А. Эмиссионный материал для металлопористых катодов // 9-ая научнотехническая конференция «Вакуумная наука и техника», 2002 г., с. 322–323.

2. Физические методы нанесения нанопокрытий: учебное пособие для вузов // В.С.Мухин [и др.]; – 3-е изд., перераб и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 333 с.