Влияние параметров синтеза и типа наполнителя на термоэлектрические свойства скуттерудитов p-типа

Щербакова К.А., Чернышова Е.В., Аргунов Е.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: m1804497@edu.misis.ru

Большая часть энергии в результате работы технологических предприятий рассеивается в виде бросового тепла. Данная проблема привела к востребованности термоэлектрических (ТЭ) материалов и устройств, способных преобразовывать отработанное тепло в электричество. Эффективность такого преобразования характеризуется безразмерным параметром, называемым термоэлектрическая добротность материала [1]:

где S – коэффициент Зеебека, σ – электропроводность, κэл, κреш – электронная и фононная (решёточная) составляющие теплопроводности соответственно, T – абсолютная температура.

На данный момент скуттерудиты являются одними из наиболее многообещающих ТЭ материалов в диапазоне температур от 500 до 900 К. Важной особенностью этого класса материалов является возможность независимой оптимизации электрофизических и теплофизических параметров zT. Скуттерудиты подчиняются концепции «фононное стекло – электронный кристалл» [2], согласно которой электропроводность определяется ковалентно связанным каркасом, а атомы, колеблющиеся в порах этого каркаса c резонансной частотой, рассеивают фононы, не влияя на электронный транспорт.

В настоящее время значения добротности для скуттерудитов p-типа, необходимых для изготовления термоэлектрических генераторов (ТЭГ), уступают материалам n-типа, следовательно, повышение zT соединений p-типа является ключом к повышению эффективности ТЭГ.

Целью работы является определение закономерностей влияния типа наполнителя в скуттерудитах p-типа на термоэлектрические свойства материала. Исследования проводились с использованием одно- и двухзаполненных образцов химического состава CeFe3,5Co0,5Sb12 и Ce0,25Yb0,75Fe3,5Co0,5Sb12, полученных методом механохимического синтеза с последующим искровым плазменным спеканием. Предполагается, что повышение ТЭ эффективности будет достигнуто в основном за счет снижения теплопроводности, т.к. наличие двух элементов вместо одного на позиции наполнителя является результатом более эффективного рассеяния фононов из-за разных резонансных частот и атомных масс для каждого из элементов [3]. Детальные результаты измерений будут представлены в докладе.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 19-79-10282).

Литература

1. Иоффе А. Ф. Полупроводниковые термоэлементы. Издательство Академии наук СССР, 1960.

2. Nolas G. S., Morelli D. T., Tritt T. M. Skutterudites: A phonon-glass-electron crystal approach to advanced thermoelectric energy conversion applications // Annual Review of Materials Science. 1999. Vol. 29. P. 89-116.

3. Liu R. et al. p-Type skutterudites RxMyFe3CoSb12 (R, M = Ba, Ce, Nd, and Yb): Effectiveness of double-filling for the lattice thermal conductivity reduction // Intermetallics. 2011. Vol. 19. P. 1747-1751.