Особенности механических свойств полупроводниковых материалов на основе кристаллов CdTe и методы их изучения.
Башлыков Н.А.,1,2 Подкур П.Л.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», г. Москва, Россия

2Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, г.Москва, Россия

E-mail: nikita862292@gmail.com

Теллурид кадмия является перспективным материалом класса широкозонных полупроводников. CdTe обладает шириной запрещённой зоны 1,44 эВ при 300 K[1], что делает возможным его использование в детекторах рентгеновского излучения при температурах близких к комнатным. Использование малого объёма CdTe способствует увеличению разрешения и качества изображения. Так же CdTe отлично поглощает солнечное излучение, что обуславливает его применение в солнечных батареях.

Кристаллы CdTe в нормальных условиях обладают кубической кристаллической решёткой, которая схожа со структурой сфалерита. Важной особенностью подобной структуры является отсутствие центра симметрии или инверсии, что означает, что слои Cd – Te ориентированы вдоль направлений <111>. Вследствие этого кристаллы являются полярными, и имеют разные физические и химические свойства по различным плоскостям и направлениям, что называется анизотропией свойств. Данная особенность обуславливает требование к изучению свойств кристалла по разным направлениям. Важными характеристиками, сильно зависящими от анизотропии, являются механические свойства, в частности твёрдость.

Объектом исследования работы являлись кристаллы CdTe, выращенные модифицированным методом Обреимова-Шубникова с различным примесным составом, во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Проводилось исследование твёрдости методом наноиндентирования [2] при помощи прибора НаноСкан-3D (НаноСкан, Россия). Индентором служила трёхгранная пирамида Берковича.

Исследование характеристик проводились по двум рабочим плоскостям, первая была  образованна сколом по плоскости спайности (110), вторая рабочая плоскость (111). Образец подвергался шлифовке и полировке алмазными порошками, так как состояние поверхности является важным фактором, который необходимо учитывать при проведении наноиндентирования.

Исследование проводилось в диапазоне нагрузок от 10 до 70 мН. Был получен массив из 72 точек с приложением разной нагрузки в каждой точке, из которого было выведено усреднённое значение твёрдости.

Были получены следующие данные: Для образца CdTe, содержащего небольшое количество примесей Cl твёрдость по плоскости (111) составляет 0,91±0,09 GPa, по плоскости (110) составляет 0,88±0,08. Для образца CdTe, содержащего примеси Ni и Fe твёрдость по плоскости (111) составляет 0,79±0,05 GPa, по плоскости (110) твёрдость составляет 0,69±0,05 GPa. Исследования показали, что значения, полученные на разных образцах и на разных плоскостях, отличались друг от друга, что доказывает существование анизотропии свойств.

Литература

1. S.S. Oluyamo, A.A.  Faremi, O.I.O. Olusola et al., Tunability of conductivity type and energy band gap of CdTe thin film in the electrodeposition technique // Materials Today: Proceedings. 2021. Vol.28. Pt.2. P. 558-563.

2. W.C. Oliver, G.M. Pharr, An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experements// Journal of Materials Research. 1992. Vol.7 P. 1564