Cинтез и восстановительное разложение никелатов LaNiO3 и La2NiO4

Хуан Шуци

Студентка, 4 курс бакалавриата

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне,

Факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: 13622372001@163.com

Развитие современной химической промышленности невозможно без создания гетерогенных катализаторов – материалов, обеспечивающих эффективное протекание важных химических реакций. В последнее время получает развитие метод синтеза катализаторов, основанный на восстановлении никелатов с перовскитоподобной структурой. Например, никелат лантана LaNiO3 широко обсуждается в литературе как перспективный материал для получения катализаторов большого количества реакций [1,2].

В нашей работе проводилось исследование восстановительного разложения никелатов LaNiO3 и La2NiO4, обладающих перовскитоподобной структурой.  Синтез оксидов проводили с помощью цитратного метода. Чтобы изучить особенности фазообразования этих сложных никелатов, проводили отжиг цитратных ксерогелей при различных температурах – 800, 900 и 1000 ⁰С. Установлено, что в данной работе оптимальная температура синтеза LaNiO3 составила 800 ⁰С, а получение чистого La2NiO4 возможно при 1000 ⁰С. Изучение микроструктуры полученных никелатов проводили с помощью метода растровой электронной микроскопии (РЭМ). LaNiO3 отличается существенно меньшим размером кристаллитов – около 100-200 нм, тогда как порошок La2NiO4 состоит из частиц размером около 500 нм.

Для изучения восстановительного разложения никелатов в работе применялся метод термогравиметрического анализа в токе газовой смеси 5% Н2 + 95% Ar (ТГ+Н2). Было определено, что восстановление как LaNiO3, так и La2NiO4 протекает в две стадии, причём температуры восстановления фазы La2NiO4 заметно выше, что может говорить о большей устойчивости структуры данного соединения. Для изучения химических и морфологических превращений, протекающих при восстановлении LaNiO3 и La2NiO4, были получены образцы с помощью восстановления этих никелатов при различных температурах. Помимо химических превращений, в данной работе изучали также изменения микроструктуры материалов при восстановлении. Для этого образцы, полученные восстановлением LaNiO3 и La2NiO4, исследовали методом РЭМ. Восстановление никелатов лантана как со структурой перовскита, так и со структурой K2NiF4 происходит в две отчетливо выраженные стадии. На первой наблюдается частичное восстановление Ni3+ до Ni2+, что не приводит к разрушению перовскитоподобной структуры сложного оксида. Вторая стадия в обоих случаях – полное разрушение первоначальной структуры с образованием композита Ni/La2O3. Вследствие того, что LaNiO3 характеризуется как меньшей температурой синтеза, так и меньшей температурой восстановления, его применение выглядит более перспективным для получения композитных катализаторов низкотемпературных реакций.

Литература

1. Santos M., Neto R., Noronha F.B.,  Bargiela P., Graça M., Rocha C., Resini C., Fréty R., Brandão S. Perovskite as catalyst precursors in the partial oxidation of methane: the effect of cobalt, nickel and pretreatment // Catalysis Today. 2018. Vol. 299. P. 229-241.

2. Lim H.S., Kim G., Kim Y. Ni-exsolved La1-xCaxNiO3 perovskites for improving CO2 methanation // Chem. Eng. J. 2021. Vol. 412. P. 127557.