Синтез нанокристаллического оксида молибдена и молибдатов переходных металлов и исследование их свойств

Муродова Ш.Ш.1, Марикуца А.В.2

Студентка, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: shohparimurodova@mail.ru

Молибден образует соединения, в которых степень окисления металла варьируется в широких пределах, что обуславливает богатую химию его оксидных фаз. Несмотря на повышенный интерес к оксидным фазам молибдена, в особенности MoO2 и MoO3, сведения об их свойствах явно недостаточны [1]. Изучение оксидов молибдена позволит обнаружить новые сферы их использования в современной промышленности.

Целью работы является разработка методов синтеза нанокристаллического оксида молибдена(VI) и молибдатов СоMoO4, NiMoO4, CuMoO4, ZnMoO4 и исследование физико-химических свойств полученных материалов.

В ходе выполнения работы были синтезированы оксид MoO3 и молибдаты СоMoO4, NiMoO4, CuMoO4, ZnMoO4 различными химическими методами, а именно гидротермальным, золь-гель методом и методом осаждение из жидкой фазы. Отжиг синтезированных соединений проводился в интервале температур 300-5000С. Были определены фазовый и элементный составы синтезированных материалов, а также были измерены величины удельной площади поверхности образцов методом низкотемпературной адсорбции азота. Площадь поверхности, доступную для адсорбции молекул, рассчитывали по модели БЭТ.

Результаты рентгенофазового анализа полученных порошков оксида молибдена MoO3 и молибдатов СоMoO4, NiMoO4, CuMoO4, ZnMoO4 показали, что синтезированные материалы являются однофазными. По уширениям рефлексов на дифрактограммах проводили оценку размеров областей когерентного рассеяния в соответствии с формулой Шерера. (табл.1).

Таблица 1. Свойства полученных материалов.

| Образец | Метод получения | CРФлА, моль%(М) ±0.02% | dОКР,нм ±10% | Sуд, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MoO3 | Гидротермальный | - | 24 | 0.5-1 |
| MoO3 | Золь-гель | - | 13 | 3-6 |
| MoO3 | Осаждение | - |  | 8-11 |
| NiMoO4 | Гидротермальный | 41 | 11 | 7-8 |
| CuMoO4 | Гидротермальный | 44 | 17 | 1-2 |
| ZnMoO4 | Сонохимический | 42 | 18 | 4-5 |
| CoMoO4 | Золь-гель | 44 | 19 | 4.5-5 |

Литература

1. Li G., Jiang L., Pang S., Peng H. Zhang Z. Molybdenum Trioxide Nanostructures: The Evolution from Helical Nanosheets to Crosslike Nanoflowers to Nanobelts. J. Phys. Chem. B. 2006;110(48):24472-24475.