Результаты испытаний общей коррозионной стойкости сварных соединений стали с высоким содержанием азота

Костина В.С., Кудряшов А.Э., Федорцов Р.С.

Младший научный сотрудник, к.т.н.

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: vskostina@yandex.ru

Известно положительное влияние азота и хрома на коррозионную стойкость, механические свойства и хладостойкость аустенитных сталей [1, 2]. Для сохранения должного уровня свойств в сварных соединениях необходимо использовать при сварке подходящие сварочные присадочные материалы.

В работе из аустенитной высокоазотистой стали 05Х22АГ15Н8МФЛ ручной дуговой сваркой были получены сварные соединения с использованием присадочных материалов: 05Х22АГ15Н8М2Ф и Св-10Х20Н18М3АФС. Испытания на общую коррозионную стойкость были проведены по ГОСТ 9.905-85 в 20% растворе NaCl при 20 оС (табл. 1).

Таблица 1. Скорость потери массы образцов основного металла и сварных соединений в 20% водном растворе NaCl (Km, г/м2(102(ч).

| Образец | Продолжительность выдержки в растворе, ч |
| --- | --- |
|  | 20 | 45,5 | 116 | 281 | 614 | 1034 | 1534 | 2124 |
| 05Х22АГ15Н8МФЛ | 2,610 | 4,095 | 2,962 | 1,582 | 0,157 | 0,125 | 0,082 | 0,070 |
| 05Х22АГ15Н8МФЛ / 05Х22АГ15Н8МФ | 0,000 | 0,000 | 2,205 | 0,942 | 0,623 | 1,240 | 1,215 | 0,974 |
| 05Х22АГ15Н8МФЛ / 10Х20Н18М3АФС | 10,22 | 2,005 | 0,725 | 0,310 | 0,154 | 0,856 | 0,799 | 0,001 |

Определено, что у основного металла и сварных соединений скорость коррозии уменьшается с увеличением продолжительности выдержки в растворе NaCl, что говорит о типичном процессе затухания коррозии с увеличением продолжительности контакта с коррозионно-активной средой. После выдержки 1034 ч у обоих сварных соединений имеется некоторое незначительное увеличение в потерях массы.

Средняя скорость коррозии сварных соединений за весь период испытаний (2020 ч) составила: у 05Х22АГ15Н8МФЛ / 05Х22АГ15Н8МФ - 0,974 г/м2(102(ч; у 05Х22АГ15Н8МФЛ/10Х20Н-18М3АФС - 0,001 г/м2(102(ч.

Оценка скорости коррозии по формуле:

νк=8,76∆mʹ/γ,	(1)

где γ – плотность стали, г/см3

показала, что она составляет у изученных сварных соединений 0,011 мм/год - 05Х22АГ15Н8МФЛ / 05Х22АГ15Н8МФ и 0,00001 мм/год – 05Х22АГ15Н8МФЛ/10Х20Н-18М3АФС. И в том, и в другом случае можно считать, что сварные соединения изученной в настоящей работе сталей устойчивы к воздействию морской воды, поскольку стали, имеющие скорость коррозии νк ≤ 0,1 мм/год считаются сильностойкими к коррозионному воздействию [3].

Работа выполнена по гранту Президента МК-1100.2022.4.

Литература

1. Berns H. Manufacture and application of high nitrogen steels. ISIJ Int 1996, 36 (7). Pp. 909-904.

2. Simmons J.W. Overview: high-nitrogen alloying of stainless steels // Mat Sci and Eng. Ser. A. 1996. Vol. 207. P. 159-169.

3. В.В. Мухин, Г.Г. Беляков, А.И. Александров, Н.Н. и др. Машиностроение. Энциклопедия. Т.2-2. Стали. Чугуны // М.: Машиностроение. 2001, 781 с.