Применение наноразмерного порошка нитрида кремния для модифицирования электродных материалов, получаемых методом СВС-экструзии

Болоцкая А.В.1, Михеев М.В.1, Столин А.М.1,Бажин П.М.1,Титова Ю.В.2

к.т.н., младший научный сотрудник

1Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения

им. А.Г. Мержанова РАН, Черноголовка, Россия

2Самарский государственный технический университет, факультет машиностроения, металлургии и транспорта, Самара, Россия

E–mail: abolotskaia@imail.ru

Повышение эксплуатационных характеристик деталей машин и узлов, работающих в агрессивных средах и подвергающихся интенсивному износу, является актуальным направлением исследования в областях материаловедения и машиностроения. Создание новых материалов – весьма сложный и трудоёмкий процесс, в связи с чем учёные обратили свое внимание на улучшение свойств уже известных материалов. Одним из способов, позволяющих повлиять на структуру и свойства материалов, является модифицирование как всего объема материала, путем введения модификатора в исходный состав, так и модифицированием поверхности, посредством нанесения защитных покрытий и (или) воздействия высококонцентрированными потоками энергии.

Материалы на основе боридов титана используются в качестве функциональных материалов благодаря уникальному сочетанию свойств, таких как: жаропрочность, тугоплавкость, сверхтвёрдость и износостойкость. Сочетание таких свойств делает такие материалы подходящими для производства электродов, для нанесения защитных покрытий, однако такие материалы в чистом виде обладают практически нулевой пластичностью. Для нивелирования данной проблемы в состав материала вводится металлическая связка, подбор которой осуществляется исходя из материала подложки, на которую будет наносится покрытие.

Одним из перспективных способов получения электродов из тугоплавких соединений является СВС-экструзия [1], метод, сочетающий процессы горения в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза со сдвиговым деформированием продуктов синтеза, для придания изделию определенной формы и размера.

Данная работа направлена на установление особенностей процессов фазо-, структурообразования и формования керамических СВС-материалов на основе боридов титана, полученных с использованием модифицирующих наноразмерных частиц нитридов кремния, в условиях процесса СВС-экструзии. В качестве модификаторов применялись наноразмерные порошки нитрида кремния, полученные по азидной технологии СВС в СамГТУ [2].

В результате проделанной работы методом СВС-экструзии были получены керамические электродные материалы на основе системы Ti-B модифицированные наноразмерными частицами Si3N4. Проведено исследование фазового состава, структуры и физико-механических свойств, полученных СВС-электродных материалов.

Установлено, что что введение в исходную шихту состава Ti – B наноразмерных порошков Si3N4 приводит к измельчению структурных составляющих в полученных материалах до 10 раз, повышению их микротвердости до 2,5 раз, твердости до 1,5 раза по сравнению с материалами, полученными без использования модификаторов.

Литература

1. Болоцкая А. В. и др. Получение методом СВС-экструзии компактных керамических материалов на основе системы Ti‒B, модифицированных наноразмерными частицами Si3N4 // Новые огнеупоры. 2021. №. 5. С. 132-135.

2. Титова Ю. В. и др. Получение керамических нанопорошковых композиций по азидной технологии СВС // Металлургия машиностроения. 2019. №. 6. С. 41-44.