Сравнение методов получения молибдат-замещенного гидроксиапатита

Донская Н.О.

Аспирант, 2 год обучения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедение имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: nadyadonskaya89@gmail.com

Гидроксиапатит (ГА) в виде мезопористых порошков показал свою высокую эффективность в качестве гетерогенного катализатора, а также подложки для катализатора в различных восстановительных и окислительных реакциях, а том числе в присутствии пероксида водорода. Пероксокомплексы молибдена являются эффективными жидкофазными катализаторами реакций окисления, в том числе эпоксидирования олефинов [1], окисления сульфидов [2] и спиртов [3].

Порошки ГА для каталитического применения, содержащие до 10 моль.% молибдат-анионов, получали классическим методом осаждения из водных растворов, а также методом осаждения из водных растворов с последующей гидротермальной обработкой. Было установлено влияние условий гидротермальной обработки – температуры в диапазоне от 120 до 180 ℃, времени выдержки от 60 до 180 мин, а также концентрации молибдат-анионов на фазовый состав, дисперсность и морфологию порошков.

Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА), порошки представляют собой как однофазные, так и композиционные материалы, содержащие молибдат кальция в качестве второй фазы.

Исследование текстурных характеристик методом Брунауэра-Эмметта-Теллера показало, что изотермы адсорбции соответствуют типу IV по международной классификации ИЮПАК. Форма петлей гистерезиса говорит о преобладающем щелевом виде пор, где проходит процесс капиллярной конденсации. При этом наблюдается снижение величины площади удельной поверхности по мере роста содержания молибдат-аниона.

Автор выражает благодарность к.т.н. Гольдберг М.А. Работа выполнена при поддержке РНФ №22-79-10293.

Литература

1. Maurya M. R., Rana L., Avecilla F. Catalytic oxidation of internal and terminal alkenes by oxidoperoxidomolybdenum (VI) and dioxidomolybdenum (VI) complexes //Inorganica Chimica Acta. – 2015. – T. 429. – C. 138–147.

2. Thompson D. J. et al. Peroxo-dimolybdate catalyst for the oxygenation of organic sulfides by hydrogen peroxide //Inorganica Chimica Acta. – 2015. – T. 437. – C. 103–109.

3. Maurya M. R., Dhaka S., Avecilla F. Oxidation of secondary alcohols by conventional and microwave-assisted methods using molybdenum complexes of ONO donor ligands //New Journal of Chemistry. – 2015. – Т. 39. – №. 3. – С. 2130-2139.