Влияние ионов активаторов в GAGG на параметры 3D-печати керамическими суспензиями методом стереолитографии

Ермакова Л.В., Дубов В.В., Кузнецова Д. Е., Соколов П. С.

Аспирант, 1 год обучения

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: ermakova.lydia@gmail.com

Сцинтилляторы на основе гадолиний-алюминий-галлиевого граната, допированного церием (GAGG:Ce), широко применимы, например, в ядерной медицине или в физике высоких энергий [1]. Отличительными свойствами этого соединения являются высокие плотность (6,67 г/см3) и световыход (до 60000 фот./МэВ), а также быстрая кинетика сцинтилляции (менее 100 нс) [2].

Керамические материалы на основе GAGG:Ce обладают преимуществом перед монокристаллическими по стоимости изготовления и вариации технологических подходов. 3D-печать по методу стереолитографии позволяет изготавливать керамические объекты сложной формы с высоким качеством поверхности. Поскольку суть метода заключается в послойной полимеризации фоточувствительных суспензий под действием УФ-излучения, наличие церия накладывает некоторые ограничения вследствие перекрывания наиболее часто используемой в принтерах длины волны 405 нм краем его поглощения.

Объемное наполнение суспензий на основе порошков GAGG:Ce с 0,012 и 0,03 ф.е. церия составило 30 об.%. В качестве полимеризуемой основы использовали 1,6-гександиол диакрилат с добавлением дисперсанта BYK w9010 для снижения вязкости и фотоинициатора TPO-L для инициации реакции радикальной полимеризации. В работе также использовали аналогичные составы на основе GAGG:Tb и GAGG без активатора как объекты сравнения. Глубина полимеризации суспензий представлена на рис. 1 [3].

Рис. 1. Глубина полимеризации суспензий на основе GAGG с различными активаторами

Увеличение содержания церия ожидаемо привело к значительному падению глубины полимеризации. Таким образом, максимально доступная толщина печати для состава с 0,03 ф.е. Ce составила всего 25 мкм, в то время как наличие Tb в составе не оказало негативного влияния на толщину слоя по сравнению с GAGG без активатора.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-13-00172, https://rscf.ru/project/22-13-00172/

Литература

1. Wang Z., Guo H., Qian S. et al. Performance study of GAGG: Ce scintillator for gamma and neutron detection // J. Instrum. 2020. Vol. 15. №. 6. P. C06031.

2. Zhu Y., Qian S., Wang Z. et al. Scintillation properties of GAGG:Ce ceramic and single crystal // Opt. Mater. 2020. Vol. 105. P. 109964.

3. Ermakova L. V., Dubov V. V., Saifutyarov R. R. et al. Influence of luminescent properties of powders on the fabrication of scintillation ceramics by stereolithography 3D printing // Ceramics. 2023. Vol. 6. №. 1. P. 43-57.