Рациональный дизайн структур икосаэдрических квазикристаллов в рамках модели нескольких квази-элементарных ячеек

Мадисон П.А.

Аспирант, 4 год обучения

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

E-mail: palmadis@mail.ru

Икосаэдрические квазикристаллы являются перспективными материалами для создания специальных приборов наноэлектроники, оптики, акустики [1]. Среди возможных применений следует отметить создание многополостных фильтров, многомодовых волноводов, а также приборов на основе материалов с изотропной запрещенной зоной [2]. Особый интерес представляет проектирование апериодических материалов из неатомарных строительных субъединиц [3].

Для описания структуры икосаэдрических квазикристаллов нами разрабатывается метод нескольких квази-элементарных ячеек [4,5]. Он является альтернативой многомерному подходу, который в значительной степени опирается на информацию о распределении интенсивностей дифрагированных пучков в обратном пространстве. В связи с этим многомерный подход подразумевает наличие уже синтезированных экспериментальных образцов. Его применение для рационального дизайна перспективных материалов с заданным локальным икосаэдрическим окружением атомов проблематично. Также, он встречает трудности при проектировании материалов из неатомарных строительных блоков [3]. Предлагаемый нами метод лишен этих недостатков. Метод базируется на итерационном алгоритме заполнения пространства четырьмя типами квази-элементарных ячеек на основе повторяющихся операций инфляций и дефляций с последующим заполнением ячеек атомами конкретных типов.

Алгоритм позволяет создавать компьютерные модели квазикристаллических упаковок, содержащих достаточно большое количество атомов – несколько миллионов квази-элементарных ячеек менее чем за секунду работы на современном персональном компьютере. С их помощью были созданы 3D-модели характерных фрагментов икосаэдрических структур. Информация о пространственном распределении атомов позволяет рассчитывать дифракционные свойства икосаэдрических квазикристаллов при помощи специального матричного алгоритма.

Очередной задачей является необходимость описать все три типа икосаэдрических квазикристаллов (P, I, F-типов) в рамках единого подхода. В случае успеха теория позволит разработать эффективные алгоритмы рационального дизайна различных структур икосаэдрических квазикристаллов как альтернативы многомерному подходу.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-23-00392.

Литература

1. Бобков А.А., Кононова И.Е., Мошников В.А. Материаловедение микро- и наносистем. Иерархические структуры / под ред. В. А. Мошникова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2017, 204 с.

2. Optics of Aperiodic Structures Fundamentals and Device Applications / ed. L. Dal Negro. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013.

3. Nagaoka Y., Schneider J., Zhu H., Chen O., Quasicrystalline materials from non-atom building blocks // Matter. 2023. Vol. 6. I. 1. P. 30-58.

4. Madison A.E., Madison P.A. Looking for alternatives to the superspace description of icosahedral quasicrystals // Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2019. V. 475. I. 2221. #20180667.

5. Madison A.E., Madison P.A. Structure of icosahedral quasicrystals within the 
multiple-cell approach // Struct. Chem. 2020. V. 31. I. 1. P. 485–505.