Исследование и сравнение реологических свойств наножидкостей

Канцерев П.Н.,1 Дубинич В.Н.2

Старший преподаватель

1Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Департамент информационной безопасности, Москва, Россия

2РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E–mail: pavelkancerev@mail.ru

Вязкость наножидкости в настоящее время вычисляется по формулам, в свое время предложенными различными исследователями. В данной работе проводились исследования влияния наночастиц на реологические характеристики компрессорных масел, в частности, на кинематическую и динамическую вязкость.

При помощи лабораторного вискозиметра определены значения кинематической вязкости. Полученные результаты соотнесены с классическими моделями вязкости наножидкостей, наиболее близкой из которых оказалась модель Блэтчера. Погрешность между измерениями и математическими расчетами составила менее 0,1%.

(1)

Где:μnf – вязкость наножидкости, μbf – вязкость несущей жидкости, Θ– объемная концентрация дисперсных частиц.

В работе представлены результаты по влиянию наночастиц оксидов вольфрама, алюминия, титана и меди, а также проведено сравнение оказываемых эффектов на поведение наножидкостей (Рис.1).

По результатам исследований выявлено незначительное влияние наночастиц на вязкость, что позволяет использовать их в качестве твердофазных носителей в маслах для различных целей.

Рис. 1. Динамическая вязкость масел с наночастицами оксидов металлов в концентрации 1% при 40 оС: Синяя – WO3, голубая – Al2O3, оранжевая – TiO2, розовая – CuO

Литература

1. Raghavalue, V. & Rasu, G., 2018. Review on Applications of Nanofluids Used in Vapor Compression Refrigeration System for Cop Enhancement.. s.l., s.n.

2. Basaran, A. & Ozgener, L., 2013. Investigation of the Effiect of Different Refrigerants on Performances of Binary Geothermal Power Plants.. Energy Conversion and Management, Volume 76, pp. 483 - 498.

3. Qian B., Zheng Z., Li H., Graham M., Michailidis M., Shchukin D., Liu C., Li M., DSa R.A., Kantserev P., Vinokurov V. Microcapsules prepared via pickering emulsion polymerization for multifunctional coatings // Progress in Organic Coatings. 2020. Т. 147. С. 105785.