Геометрия поверхностной энтропии смешения за счёт роста фрактальных структур на поверхности стали при лазерной абляции

Тумаркина Д.Д., Бутковский О.Я.

Аспирант, 3 год обучения

Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
институт прикладной математики, физики и информатики, Владимир, Россия
E–mail: tumarkina.darya@mail.ru

В продолжении работы [1] исследований дендритных структур на поверхности нержавеющей стали при двухимпульсной лазерной абляции были получены зависимость энтропии смешения от поверхностной плотности энергии двухимпульсного лазерного излучения. А также в результате перколяционного анализа получена модель двумерной поверхности энтропии смешения от координат X, Y. Ниже представлены результаты в виде рисунков.

Рис.1. График зависимости Scm от поверхностной плотности энергии 2-х импульсного лазерного излучения. ‘о’обозначено отсутствие дендритов в образце, а ‘+ ‘ обозначено их наличие.

| А) | Б) |
| --- | --- |

Рис.2. А) Дендриты на поверхности стали. Б) зависимость S смешения от координат.

Литература

1. Бурцев А.А., Притоцкий Е.М., Притоцкая А.П., Аганин Н.А., Шахов М.А., Бутковский О.Я. Экспериментальные исследования условий формирования дендритных кристаллов на поверхности металлов лазерным излучением // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. Т. 19. № 1. С. 33–38. doi: 10.17586/2226-1494-2019-19-1-33-38.

2. Влияние термоотжига на структуру нанокомпозитных пленок ZnSe/Al2O3 
А. А. Дедюхин, П. Н. Крылов, Н. В. Костенков, Р. М. Закирова, И. В. Федотова. Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. Журнал технической физики, 2016, том 86, выпуск 4, стр. 91–95.