Электродный материал для суперконденсатора на основе многостенных углеродных нанотрубок

Качина Е.В.1, Ломакин М.А.1, Троснянсая Т.О. 2

Кандидат химических наук, научный сотрудник

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

2 Институт углехимии и химического материаловедения в составе Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Кемерово, Россия

E-mail: kachina.e.v@mail.ru

Актуальным направлением современной энергетики является создание и усовершенствование устройств с высокими энергетическими и мощностными характеристиками. Интерес вызывают суперконденсаторы (СК), работа которых основана на заряжении двойного электрического слоя (ДЭС) и фарадеевских реакциях [1]. В работе рассмотрен синтез и исследование электродного материала СК. На основе МУНТ получены нанокомпозиты (НК) MnO2-Au/МУНТ (5 и 1 масс.%) и Au/МУНТ (1 масс.%) методами восстановления KMnO4 матрицей и/или нанесением золотохлористой кислоты. Электроемкость определяли циклической вольтамперометрией (рис.1).

Рис. 1. Зависимости емкости от скорости сканирования для МУНТ и композитов

Введение наночастиц (НЧ) золота в НК снизило сопротивление Au/МУНТ, а также небольшое количество наполнителя позволило увеличить емкость относительно МУНТ в 1,5 раза даже при 500 мВ/с т.к. реализуется вклад ДЭС на поверхности МУНТ. Емкостной максимум получен на НК MnO2-Au/МУНТ т.к. НЧ MnO2 вносят псевдоемкостной вклад, вызванный редокс переходами с обменом катионов с электролитом и между Mn(III)/Mn (II), Mn(IV)/Mn(III) и Mn(VI)/Mn(IV) [2]. Из-за медленного протекания редокс реакций увеличение относительно МУНТ в 1,6 раз было достигнуто при 1 мВ/с. Таким образом, модификация МУНТ НЧ золота и MnO2 повышает электроемкость НК и в перспективе может быть использована как эффективный способ создания материала для запасания электрической энергии.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования РФ (проект № FZSR-2020-0007 в рамках государственного задания № 075-03-2020-097/1)

Литература

1. Yun S., Zhang Y., Xu Q., Liu J., Qin Y.  Recent advance in new-generation integrated devices for energy harvesting and storage // Nano Energy. 2019. Vol. 60. P. 600-619.

2. Wu M.-S., Huang K.-C. Wu. Fabrication of nickel hydroxide electrodes with open-ended hexagonal nanotube arrays for high capacitance supercapacitors // Chemical Communications. 2011. Vol. 47. №. 44. P. 12122-12124.