Фотоэлектрические свойства наноструктурированных диодов Шоттки Ni-n-GaAs

Ходжамова М.С., Пенаева О.М.

Преподаватель

Туркменский государственный университет имени Махтумкули, физический факультет, Ашхабад, Туркменистан

E-mail:hojamowa280898@mail.ru

Диоды Шоттки на основе арсенида галлия (GaAs) химически и радиационно стабильны, устойчивы к высоким температурам и широко используются при изготовлении приборов, работающих на высоких частотах. В последние годы фотодиоды Шоттки с устойчивыми параметрами изготавливаются на основе никель-арсенид галлия [1]. Фоточувствительность Ni-n-GaAs структуры при её освещении со стороны слоев Ni представлены на рис.1 и 2. Из рис.1 и 2 видно, что фоточувствительность структур Ni-n-GaAs при энергиях фотонов hν≥Eg для GaAs обусловлена возбуждением электронно-дырочных пар в эпитаксиальном слое и последующим разделением их полем поверхностного потенциального барьера. По зависимости If0 от hν [2] на этом участке определена ширина запрещенной зоны n-GaAs Eg≈1.43 эВ при 300К (рис.1). Как видно из рис.1, зависимость If0-hν, Ni-n-GaAs структуры при её освещении со стороны слоев Ni, фотоны (qφBo<hν<Eg) в Фаулеровском участке не могут воспроизвести фотоэмиссию на Ni.

А) Б)

Рис. 1. А) Спектральная зависимость фототока двух структур Ni-n-GaAs, освещенных Ni., Б) Спектральная зависимость фототока структур Ni-n-GaAs и Au-n-GaAs при освещении

Как показали результаты измерений, фотоны с энергией hν<1.3 эВ не могут возбудить электроны в Ni. С целью выяснения природы обнаруженной особенности проводился сравнительный анализ спектров фототока структур Au-n-GaAs и Ni-n-GaAs (рис. 2). Именно по этой причине оказалось невозможным определить величину qφBo для Ni-n-GaAs структур при их освещении со стороны никеля и для определения этой величины была изготовлена двухсторонняя фоточувствительная структура (Ni-n-GaAs). Таким образом, фотодетекторы, диодные структуры на основе Ni-n-GaAs видимых и ультрафиолетовых излучений впервые были изготовлены с использованием химических нанотехнологий. Были получены новые сведения о влиянии толщины никелевого слоя в Ni-n-GaAs диодной структуре на коротковолновой фотоэффект.

Литература

1. Мелебаев Д., Мелебаева Г.Д., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В. Фоточувствительность барьеров Шоттки Ni-n-GaAs // ФТП, -2009, Т.43, №1, -С.34-37.

2. Мелебаева Г.Д., Определение высоты барьера Шоттки Ni-n-GaAs фотоэлектрическим методом // Тр. V Межд. конф. «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро-и наноструктурах» Республика Узбекистан г. Фергана -2020. –С.132-134.