Создание фотоприемников солнечного УФ излучения для экологических исследований

Бегенджова Г.М., Пашикова Т.Д.

Преподаватель

Туркменский государственный университет им. Махтумкули, Ашхабад, Туркменистан

E-mail: gulshat.begendzhova@mail.ru

В последнее время усилился интерес к полупроводниковым фотоприемникам (ФП) ультрафиолетового (УФ) диапазона спектра [1-2]. Наиболее преспективными приборами в этом спектральном диапазоне являются ФП на основе структур металл (М) – полупроводник (П) с тонким окисным слоем (ОС) между полупроводником и металлом.

Настоящая работа посвящена исследованиям фоточувствительности (ФЧ) Au-Ga2O3(Fe)-n-GaAs0,6P0,4 наноструктур в области энергии фотонов hv = 1,5-6,1 eV с целью создания фотоприемников ультрафиолетового (УФ) излучения, а также определения ширины запрещенной зоны оксида Ga2O3(Egox), легированного железом Fe, и выяснению его влияния на спектр фототока барьеров Шоттки. Для изготовления Фотоприемников на основе n-GaAs0,6P0,4 использовалась технология, аналогичная описанной в [2]. После химического травления смесью Br2(4%) + C2H5OH(96%) с последующей промывкой в этаноле, поверхность n-GaAs0,6P0,4 обрабатывалась этаноловым раствором бромида железа FeBr2·6H2O. Присутствие железа (Fe) в оксидном слое Ga2O3(Fe) было установлено с помощью растрового микроскопа и фотоэлектрическим методом. Основные результаты проиллюстрированы на рис.1.а,б,в. В УФ области спектра обнаружены новые закономерности. В интервале 3,2-4,2 eV имеется участок практически постоянной ФЧ (S1≈0,15-0,18 А/Вт). На интервале 4,2-5,1 eV с увеличением hv ФЧ уменьшается и при hv = 5,1 eV наблюдается минимум ФЧ. На интервале 5,1-6,1 eV опять происходить рост ФЧ с увеличением hv. При освещении hv>5eV в GaAs0,6P0,4 МПД наноструктуре начинается процесс лавинного умножения носителей заряда и слой диэлектрика участвует в создании дополнительного фототока.

Рис. 1. Схема исследуемой наноструктуры Au-Ga2O3(Fe)-n-GaAs0.6P0.4 (а) и ее спектральные характеристики (б), определение фотоэлектрическим методом ширины запрещенной зоны (Egox) оксидного слоя Ga2O3(Fe), сформированного на GaAs0.6P0.4-полупроводнике (в).

Зависимость фототока If0 в интервале 5,1-6,1 eV оказалась экспоненциальной. Это позволяет по методике, описанной в [1], определить Egox оксида Ga2O3(Fe), образованного на поверхности GaAs0.6P0.4 (рис.1.в). Таким образом, образование на поверхности n-GaAs0.6P0.4 нанооксидного слоя железа Ga2O3(Fe) создает в наноструктуре Au-Ga2O3(Fe)-n-GaAs0,6P0,4 специфические свойства, имеющие важное научно-практическое значение (рис.1. б).

Литература

1. Д.Мелебаев. НАНОТЕХНИКА, инженерный журнал, №2(38), С.106-109 (2014).

2. Д.Мелебаев. Тр. Совещания «Актуальные проблемы полупроводников фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2015»» Новосибирск, С.128 (2015).