Датчик УФ-излучения резонансного типа на основе пористого слоя оксида цинка

Краснова В.В.

Инженер

Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, лаборатория роста тонких пленок и неорганических наноструктур, Москва, Россия

E-mail: valeriya070707@inbox.ru

Интерес к оксиду цинка, прямозонному полупроводнику n-типа, обусловлен перспективами его широкого использования для таких приложений как светодиоды, солнечные элементы, сенсоры газа и датчики излучения. Одними из главных преимуществ нанокристаллического оксида цинка является многообразие его морфологических форм (тонкие пленки, массивы вискеров, 1D наночастицы, тетраподы и т.д.) и возможность изменения электрических свойств в широком диапазоне, как за счет легирования, так и за счет изменения состояния его поверхности.

Целью данной работы была разработка способа формирования на подложках пористых оксидных слоев на основе ZnO с высокой удельной поверхностью и изучение чувствительности данных слоев к воздействию УФ-излучения.

Была отработана двухстадийная методика получения пористых слоев ZnO, заключающаяся в предварительном нанесении на подложку ультрарапористого композитного слоя Zn–ZnO:Ga методом магнетронного сораспыления металлической и керамической мишеней и последующего отжига композитного слоя на воздухе.

Разработанная методика была использована при создании датчика ультрафиолетового излучения резонансного типа на базе кварцевых микровесов QCM200, принцип работы которого заключается в регистрации изменения резонансной частоты пьезоэлектрической кварцевой пластины с нанесенным на нее пористым слоем ZnO:Ga под воздействием УФ-излучения из-за десорбции газов с ультраразвитой поверхности оксидного слоя.

Рис. 1. Данные XRD (а) и SEM (б, в) процесса окисления композитного слоя Zn–ZnO:Ga; Внешний вид пористого слоя до и после окисления (г); Пластина с нанесенным пористым слоем ZnO:Ga, заправленная в держатель образца кварцевых микровесов QCM200 (д).

Автор выражает огромную благодарность за помощь и содействие в проведении исследований, консультированию: научному руководителю к. ф.-м. н., старшему научному сотруднику Асварову Абилу Шамсудиновичу, а также сотрудникам ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН лаборатории роста тонких пленок и неорганических наноструктур.