Мемристивный эффект в многослойных структурах Ti3C2Tx MXene/полиионная сборка

Агликов А.С., Смирнов Е.А.

Аспирант, 3 год обучения

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: aglikov.aleksandr@gmail.com

За последние два десятилетия, прошедших с момента открытия слоистых карбидов переходных металлов – MXene, данный класс соединений нашёл применение в качестве функциональных материалов для электроники [1], энергетики [2], сенсоров [3], и др. MXene представляют собой двумерные структуры, состоящие из слоёв углерода и/или азота, и переходных металлов, ограниченный поверхностными группами кислорода, гидроксил-иона, и халькогенида, с общей формулой Mn+1C(N)nTx. Среди их применений особый интерес представляет разработка аппаратной реализации нейронной сети [4], и нейроморфных интерфейсов [5] с использованием MXene, объединяющих достижения в области материаловедения и компьютерных наук, электрохимии, биологии и нейрофизиологии.

В представленной работе были синтезированы MXene состава Ti3C2Tx с использованием различных интеркалятов и исследованы их структурные свойства с использованием методов растровой электронной микроскопии, рентгенофазного анализа, динамического рассеяния света, спектроскопии комбинационного рассеяния света, спектрофотометрии. На основе MXene путём послойного осаждения были созданы гибридные мемристивные системы, состоящие из частиц MXene, включённых в полиионные сборки архитектуры «разветвлённый полиэтиленимин ((C2H5N)n)/ полистиролсульфонат ((CH2CHC6H4SO3H)n)» – до 5 бислоёв, на проводящих подложках оксида индия-олова.

Показано, что описанный выше подход позволяет изготавливать гибридные запоминающие устройства с приемлемым напряжением переключения состояний сопротивления – Vset/Vreset в диапазоне 1,5 – 2 В, а так же, что путь синтеза MXene существенно влияет на электрические свойства мемристоров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ №21-73-10185. Авторы выражают признательность программе microFellow Университета ИТМО за финансовую поддержку этого исследования.

Литература

1. Wang, Y.; Gong, Y.; Yang, L.; Xiong, Z.; Lv, Z.; Xing, X.; Zhou, Y.; Zhang, B.; Su, C.; Liao, Q.; Han, S. MXene‐ZnO Memristor for Multimodal In‐Sensor Computing. Adv. Funct. Mater. 2021, 31 (21), 2100144.

2. Vahid Mohammadi, A.; Hadjikhani, A.; Shahbazmohamadi, S.; Beidaghi, M. Two-Dimensional Vanadium Carbide (MXene) as a High-Capacity Cathode Material for Rechargeable Aluminum Batteries. ACS Nano 2017, 11 (11), 11135–11144.

3. Kim, S. J.; Koh, H.-J.; Ren, C. E.; Kwon, O.; Maleski, K.; Cho, S.-Y.; Anasori, B.; Kim, C.-K.; Choi, Y.-K.; Kim, J.; Gogotsi, Y.; Jung, H.-T. Metallic Ti 3 C 2 T x MXene Gas Sensors with Ultrahigh Signal-to-Noise Ratio. ACS Nano 2018, 12 (2), 986–993

4. Wang, Y.; Liu, X.; Chen, Y.; Xu, W.; Liang, D.; Gao, F.; Zhang, M.; Samanta, S.; Gong, X.; Lian, X.; Wan, X.; Tong, Y. Manipulation of the Electrical Behaviors of Cu/MXene/SiO2/W Memristor. Appl. Phys. Express 2019, 12 (10).

5. Yan, X.; Wang, K.; Zhao, J.; Zhou, Z.; Wang, H.; Wang, J.; Zhang, L.; Li, X.; Xiao, Z.; Zhao, Q.; Pei, Y.; Wang, G.; Qin, C.; Li, H.; Lou, J.; Liu, Q.; Zhou, P. A New Memristor with 2D Ti3C2Tx MXene Flakes as an Artificial Bio-Synapse. Small 2019, 15 (25), 1–9