Одноатомный катализатор Fe1/h-BN на основе фталоцианина железа для гидрирования CO2

Рыжова А.А.1

Аспирант, 1 год обучения

1 Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС", Москва, Россия

E-mail: anaryzhova@gmail.com

Проблемы глобального потепления и истощения ископаемых источников энергии требуют разработки эффективных технологий хранения и транспортировки энергии [1, 2]. Одной из перспективных технологий является использование углеводородов в качестве накопителей энергии, полученных в результате каталитического восстановления диоксида углерода с использованием высокоэффективных катализаторов. Линейные, разветвленные и ароматические углеводороды могут быть синтезированы в ходе реакции гидрирования CO2. Гетерогенные катализаторы на основе наночастиц переходных металлов (например, рутения, никеля и кобальта) размером до 2 нм, расположенных на термически и химически стабильном носителе с большой удельной поверхностью, чаще всего изучались в этой реакции.

В данной работе были получены одноатомные катализаторы Fe1/h-BN путем термической обработки наночастиц h-BN, покрытых фталоцианином Fe (FePc/h-BN). Фталоцианин железа (FePc) наносили на поверхность h-BN методом адсорбции FePcCl из раствора ДМФ. Процесс осаждения FePc был оптимизирован таким образом, чтобы избежать образования наночастиц. Полученные результаты свидетельствуют о том, что FePc относительно стабилен при нагревании в атмосфере водорода, не разрушается при адсорбции, десорбции и обработке ультразвуком, кристаллические наночастицы не образуются при адсорбции FePcCl и, согласно анализу Ленгмюра, FePc покрывает 44 % поверхности, образуя химические связи (FePc-BN, FePc-BNO и FePc-BO) с h-BN.

Катализаторы Fe1-ox/h-BN, в которых Fe1 связан с BO и BNO, были успешно получены термоиндуцированной окислительной обработкой органического комплекса FePc при 350 °C. Дальнейшая восстановительная термообработка (Fe1-red/h-BN) приводит к образованию наночастиц на основе Fe и слабосвязанного Fe1. Каталитическая активность Fe1-ox/h-BN в реакции гидрирования CO2 выше, чем у материала Fe1-red/h-BN, при этом основным продуктом является CO, а катализатор Fe1-red/h-BN показывает более высокую селективность по углеводородам. Это объясняется уменьшением числа центров активации СО2, появлением центров активации Н2 и возможным образованием карбидов Хэгга при катализе.

Полученные результаты открывают новые возможности для использования металлического фталоцианина в качестве предшественника дешевых, воспроизводимых и эффективных одноатомных катализаторов гидрирования CO2.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.т.н., н.с. Лейбо Д.В. Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект №21-79-00148).

Литература

1. Brown R. M., Chalk T. B., Crocker A. J., Wilson P. A., Foster G. L. Late Miocene cooling coupled to carbon dioxide with Pleistocene-like climate sensitivity // Nature Geoscience, 2022. Vol. 15. P. 664-670.

2. He M., Piao S., Huntingford C., Xu H., Wang X., Bastos A., Cui J., Gasser T. Amplified warming from physiological responses to carbon dioxide reduces the potential of vegetation for climate change mitigation // Communications Earth & Environment, 2022. № 3: 160.