Исследование пластин пористого кремния с дендритами серебра методом мультифотонной микроскопии

Лемешко П.С.

Аспирант, 1 год обучения

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lemeshkops@yandex.ru

Пластины пористого кремния (ПК), с выращенными на его поверхности структурами дендритов серебра (ДС) применяются в качестве SERS-подложек [1]. Так как ПК обладает свойством фотолюминесценции (ФЛ), в данной работе было рассмотрено влияние ДС на ФЛ ПК методом мультифотонной микроскопии (МФМ) [2].

Длина волны возбуждения лазера составила 800 нм. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) детектировал ФЛ в диапазоне от 300 до 720 нм. Были получены карты распределения ФЛ по поверхности и объему образцов ПК/ДС (рис. 1). Интенсивность ФЛ ПК, расположенного под ДС, значительно снижена (рис. 1б). ПК без ДС люминесцирует однородно по всему объему образца. Однако, возникающая на границе раздела пор ФЛ, выводится из объема образца за счет волноводного эффекта пор и детектируется ФЭУ, если пора на поверхности не перекрыта слоем серебра. Таким образом наблюдается паттерн ФЛ в объеме в виде конусов, который соответствует паттерну сети пор в объеме образца (рис. 2а).

А)  Б)

Рис. 1. Изображение МФМ а) – поверхности и б) – объемной части образца ПК/ДС

ДС на поверхности ПК способствуют увеличению глубины детектирования ФЛ (рис. 2б). Предполагается, что это связано с усилением возбуждающего лазерного излучения, проходящего сквозь структуры ДС на поверхности и фокусирующегося в точке в глубине образца.

А)  Б)

Рис. 2. А) – изображение РЭМ скола образца ПК/ДС; Б) – изображение МФМ скола образца ПК/ДС на границе удаления ДС с поверхности образца

Литература

1. Ge D. et al. Porous silicon composite silver dendrite irregular nanoparticles with high SERS performance // MRS Commun. 2022. Vol. 12, № 5. P. 856–863.

2. Lemeshko P.S., Spivak Yu.M., Moshnikov V.A. Possibilities of Multiphoton Microscopy in Semiconductor Nanomaterials Research // NMST. 2022. Vol. 24, № 6. P. 271–278.