Модифицирование наноалмазов, полученных методом детонационного синтеза и измельчением природного алмаза, путем их отжига на воздухе

Акимова М.П.1, Григорьев Ю.М.2, Иванов И.Е.2, Сивцева А.В.3, Шарин П.П.3

Младший научный сотрудник

1Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН», Якутск, Россия

2Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

3Институт физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Россия

E–mail: mar1ya_ak1mova@mail.ru

Благодаря сверхмалым размерам первичные частицы наноалмазов обладают огромной поверхностной активностью, поэтому помимо фрагментов структур из неалмазного углерода оболочка содержит разнообразные функциональные группы, часто ограничивающие практическое применение наноалмазов [1].

В работе исследованы особенности влияния модифицирования путем окисления кислородом воздуха в интервале температур 200–550 °С на структуру первичных частиц порошков наноалмазов, полученных измельчением природного алмаза (ПНА) и методом детонационного синтеза (ДНА).

С помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) получены изображения высокого разрешения структуры первичных частиц образцов нанопорошков ДНА и ПНА до отжига и после нагрева на воздухе при температуре 550 °С (Рис. 1). На рисунке цифрами помечены кристаллические ядра алмаза первичных частиц нанопорошков; стрелками обозначены фрагменты графитоподобных образований из углерода с sp2 гибридизацией и аморфного углерода в sp3 состоянии. Также видно, что пространство между соседними первичными частицами также заполнено образованиями из неалмазного углерода и фрагментами аморфного углерода с sp3 гибридизацией [1]. Сравнительный анализ ПЭМ-изображений первичных частиц ДНА и ПНА, полученных до и после отжига при температуре 550 °С, указывает на заметное уменьшение неалмазного углерода, как на оболочках, опоясывающих ядра первичных частиц, так и в пространстве между соседними первичными частицами.

Рис. 1. Структуры первичных частиц образцов нанопорошков ДНА и ПНА в исходных состояниях (а) и после отжига (б) на воздухе при температуре 550 °С

Литература

1. Шарин П. П., Сивцева А. В., Попов В. И. Термоокисление на воздухе нанопорошков алмазов, полученных механическим измельчением и методом детонационного синтеза // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2022. № 4. C. 67–83.