Влияние высокого гидростатического давления на структуру и кинетику спекания керамики системы Al2O3 – YSZ

Малецкий А.В.

Аспирант, 1 год обучения

ГБУ Донецкий физико-технический институт им А.А. Галкина, Донецк, Россия

E-mail: sashamalecki097@gmail.com

На сегодняшний день композитные керамические материалы активно внедряются во многие области техники, промышленности и медицины, а одним из наиболее перспективных композитных материалов является керамика системы Al2O3 – YSZ. Матрицей такой системы выступает Al2O3, а наполнителем служит стабилизированный тремя молярными процентами иттрия диоксид циркония (ZrO2 - 3mol% Y2O3) (YSZ). Температура спекания порошков чистого α-Al2O3 составляет 1700–1800˚С [1], что требует большого расхода энергии и дорогостоящего оборудования. Так, авторским коллективом было показано [2], что из порошков на основе метастабильных фаз Al2O3 (γ+θ модификации) можно получать плотную композитную керамику состава Al2O3 – YSZ при меньших температурах спекания по сравнению с порошками на основе стабильной фазы α-Al2O3.

Целью данной работы является исследование влияния высокого гидростатического давления на процесс спекания и структурообразования керамики системы Al2O3 (γ+θ модификации) + nYSZ, где n = 0, 1, 5, 10, 15 wt%.

В ходе работы установлено, что максимальные величины физико-механических характеристик достигаются в керамике составов Al2O3 + 10%YSZ (ρ = 4,1 g/cm3, Hv = 20,16 GPa, σ = 338 MPa) и Al2O3 + 15%YSZ (ρ = 4,09 g/cm3, Hv = 18,5 GPa, σ = 396 MPa) на основе порошка из метастабильного θ + γ-Al2O3, отожженного при температуре 1000˚С и обработанного высоким гидростатическим давлением при 700 MPa. Зафиксировано, что при спекании компактов (ВГД = 300-500 MPa), происходит процесс первичной рекристаллизации и нормальный рост зерен α-Al2O3. В компактах, которые обрабатывались при 600-700 MPa, происходит процесс вторичной рекристаллизации, который приводит к бимодальному распределению зерен α-Al2O3 по размерам. Также установлено, что обработка ВГД при 600-700 MPa препятствует образованию агломератов зерен YSZ при его концентрации ≥ 10 wt%, а добавление YSZ приводит к задержке фазового перехода из θ-Al2O3 в α-Al2O3 и при концентрации YSZ = 15 wt.% основные процессы уплотнения происходят при температурах > 1500˚С.

Проведенное исследование показало, что использование метастабильных фаз оксида алюминия является перспективным методом получения керамических материалов, а применение ВГД приводит к снижению температуры начала усадки керамики при малых концентрациях YSZ, как и в случае Al2O3 без добавки YSZ. При увеличении концентрации YSZ до 15 wt% ВГД практически не влияет на температуру начала усадки.

Литература

1. Бакунов В.С., Балкевич В.Л., Власов А.С., Kерамика из высокоогнеупорных окислов// под ред. Д.Н. Полубояринова и Р.Я. Попильского. –М.: Металлургия, 1997. -304 с.

2. Maletsky A.V., Belichko D.R., Konstantinova T.E., Volkova G.K., Doroshkevich A.S., Lyubchyk A.I., Burkhovetskiy V.V., Aleksandrov V.A., Mardare D., Mita C., Chicea D., Khiem L.H., Structure formation and properties of corundum ceramics based on metastable aluminium oxide doped with stabilized zirconium dioxide, Ceramics International, 2021, ISSN 0272-8842, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.286.