Исследование зависимости физико-механических свойств карбонитридной циркониевой керамики от содержания нитрида циркония

Кузьменко Е.Д.,

Студент, 4 курс бакалавриата

Томский политехнический университет,

Отделение машиностроения, Томск, Россия

E-mail:kuzmenko70egor@yandex.ru

В работе исследовались керамики следующих составов: ZrC, ZrN, 80 масс.% ZrC – 20 масс.% ZrN, 50 масс.% ZrC – 50 масс.% ZrN, 20 масс.% ZrC – 80 масс.% ZrN, 33 масс.%  ZrC – 33 масс.%  ZrN – 33 масс.%  ZrO2.

Был произведен гранулометрический анализ шихт карбида и нитрида циркония по методу ситового анализа и микроскопическим методом. В результате данного анализа установлено, что в порошке карбида циркония преобладает фракция размером более 100 мкм, в порошке нитрида циркония фракция с размером частиц 17-19 мкм.

Исследуемые смеси были спечены методом горячего прессования при температуре 2000 ℃, с выдержкой 15 минут, при давлении 30 МПа [1].

При помощи приборов Durascan и NanoIndenter G 200 были определены твердости исследуемых образцов, рисунок 1.

Рис. 1. Твердость исследуемых керамик по Виккерсу при нагрузке 50 грамм

Для образца с наибольшей твердостью 33 масс.%  ZrC – 33 масс.%  ZrN – 33 масс.%  ZrO2 был определен модуль упругости, он составил 767 ГПа.

Были получены изображения поверхностей при помощи растровой электронной микроскопии в SE-режиме и BSE-режиме, рисунок 2.

Рис. 2. Изображение поверхности образца 50 масс.% ZrC – 50 масс.% ZrN

Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия инновациям.

Литература

1. Harrison R.W. Processing and properties of ZrC, ZrN and ZrCN ceramics: a review // Advances in Applied Ceramics. 2016. Vol. 115. P. 294-307.