Цитотоксичность покрытий, полученных методом плазменного электролитического оксидирования, содержащих биоактивные и бактерицидные добавки

Адвахова Д.Ю., Попова А.Д., Шевейко А.Н., Штанский Д.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», институт новых материалов и нанотехнологий, кафедра физической химии, Москва, Россия

E-mail: advakhovadasha@gmail.com

Титан и его сплавы являются широко применяемыми материалами при изготовлении протезов суставов, устройств для фиксации переломов и зубных имплантатов, ввиду его биосовместимости и коррозионной стойкости. Однако, для достижения ускоренной остеоинтеграции и отсутствия отказа имплантата вследствие возникновения инфекций и воспалительных реакций – необходима модификация поверхности имплантатов.

В данной работе поверхность титановых подложек обрабатывали методом плазменного электролитического оксидирования (ПЭО) на установке с импульсным источником питания, позволяющим формировать биполярные асимметричные импульсы тока различной длительности и рабочего цикла. Для формирования поверхностного слоя образец погружали в водный раствор электролита и в течение 10 мин проводили обработку с использованием биполярного режима ПЭО. Были получены покрытия, содержащие биоактивные (Сa, P, Si) и различные антибактериальные (Cu, Zn) элементы.

Структура и химический состав поверхности образцов были охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной  рентгеновской спектроскопии (ЭДРС). Изображения СЭМ для образцов PEO/Cu и PEO/Zn представлены на рис. 1. При анализе структуры можно наблюдать равномерное пористое покрытие с различным размером пор (< 50 мкм). Поверхность покрытий является шероховатой, что может способствовать улучшенной остеоинтеграции. Химические составы образцов и концентрации антибактериальных компонентов, определенные с помощью ЭДРС анализа, приведены в таблице 1.

Рис. 1 – СЭМ - изображения образцов PEO/Cu и PEO/Zn

Таблица 1. Атомные составы поверхности образцов, измеренные методом ЭДРС.

| Образец | Na, ат % | Si, ат % | P, ат % | Ca, ат % | Cu/Zn, ат. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEO/Cu | 2,6 | 5,6 | 1,1 | 4,5 | 0,3 |
| PEO/Zn | 3,0 | 5,3 | 1,3 | 3,3 | 0,6 |

Исследования на цитотоксичность методом проточной цитометрии были проведены на клеточной линии K-562 человека. Выживаемость раковых клеток на образцах PEO/Zn не изменилась по сравнению с контрольным образцом. Для образцов PEO/Cu наблюдалось уменьшение концентрации и выживаемости раковых клеток, что свидетельствует об отсутствии канцерогенных свойств покрытий.

Данная работа показывает перспективность разрабатываемых покрытий для увеличения остеонтеграции и уменьшения воспалительных реакций после имплантации.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 20-19-00120.