О возможности использования ТВЧ при термической обработке

литой аустенитной хладостойкой стали

Кудряшов А.Э., Костина В.С., Федорцов Р.С.

Младший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: al.kudriashov@mail.ru

Залогом надежности изделий и конструкций при работе в условиях отрицательных температур является хладостойкость их материала [1]. В качестве хладостойких нашли широкое применение аустенитные Cr-Ni-(Mo) стали, не склонные к вязко-хрупкому переходу (ВХП) при низких температурах. Было показано, что для сохранения хорошего уровня хладостойкости у более прочных аустенитных Cr-Ni-Mn-Mo-V-0,5N сталей (склонных к плавному ВХП) необходимо отсутствие в структуре σ-фазы и δ-феррита, негативно влияющих на ударную вязкость [2].

В исследуемой аустенитной стали 05Х21АГ15Н8МФБЛ с 0,6%N, микролегированной ниобием, в литом состоянии содержится до ~2 об. % σ-фазы (рис.1, а). При приближении к центру литой плиты её морфология изменяется, а количество уменьшается (рис. 1, б).

Рис. 1 – Литая структура стали 05Х21АГ15Н8МФЛ:

а) – у края плиты; б) – центральная часть плиты

Оценена возможность дополнительного улучшения структуры стали, происходящего при отжиге, за счет замены отжига всей детали на поверхностную обработку токами высокой частоты (ТВЧ), с целью растворения σ-фазы и δ-феррита в поверхностном слое стали. Данный метод позволяет провести закалку поверхностного слоя, сохраняя мягкую сердцевину изделия [3]. Глубина обработки зависит от источника питания.

Обработка ТВЧ может являться более экономичной альтернативой отжигу при высоких температурах за счет более быстрого и локального нагрева изделия. К недостаткам данного метода можно отнести зависимость габаритов изделий от размера индуктора, а также зависимость от исходной структуры литой заготовки.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-01176-23-00. Авторы выражают благодарность: научному руководителю, д.т.н. Костиной М.В. (ИМЕТ РАН).

Литература

1. Солнцев Ю.П. Хладостойкие стали и сплавы: учебник для вузов. СПб.: Химиздат, 2017. 480 с.

2. Костина М.В., Поломошнов П.Ю., Блинов В.М., Мурадян С.О., Костина В.С. Хладостойкость новой литейной Cr – Mn – Ni – Mo – N стали с 0,5 % N. Часть 1 // Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2019. Т. 62. №11. С. 894-906. Doi:10.17073/0368-0797-2019-11-894-906.

3. Пирогов О.К., Мерсон Д.Л., Ахантьев В.П. Прогнозирование эффективной толщины слоя, закаленного токами высокой частоты, для детали «ось промежуточной шестерни заднего хода» по расчетной прокаливаемости стали 45 // Вектор науки ТГУ. 2015. № 4 (34). С. 89-94. Doi:10.18323/2073-5073-2015-4-89-94.