Изучение кинетики деградации покрытий дикальцийфосфат дигидрата и октакальцийфосфата in vitro

Шлыков М.А. 1,2, Смирнова П.В.2, Тетерина А.Ю. 2, Смирнов И.В.2, Комлев В.С.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: ceshakov@gmail.com

Разработка материалов для замещения дефектов костной ткани является одной из самых актуальных задач современных хирургии и материаловедения. Более 40 лет исследований позволяют выделить фосфаты кальция (ФК) на фоне остальных остеопластических материалов благодаря их биоактивности, химическому и механическому сродству к минеральной составляющей костной ткани, низкой стоимости. Множество КФ материалов находят применение в самых различных областях хирургии: от челюстно-лицевой пластики до эндопротезирования. Однако в большинстве исследований, посвященных in vitro и in vivo поведению КФ материалов, приводятся эмпирические наблюдения, не описанные количественно; отсутствует единая модель поведения ФК in vitro, позволяющая предсказать поведение ФК в различных модельных жидкостях. Из этого следует и невозможность определить поведение ФК в живом организме, а также ответ организма на установку имплантата.

В настоящем исследовании изучена и описана кинетика деградации, а также фазовые и структурные изменения образцов дикальцийфосфат дигидрата (ДКФД) и октакальцийфосфата (ОКФ) in vitro в жидкостях, моделирующих внеклеточные среды организма (SBF и PBS) в псевдофизиологических условиях (37 °С, рН0=7.4, до 84 суток).

Таблица 1. Краткая сводка эксперимента

| № | ФК | Раствор | Фазовый переход | Изменение массы | Изменение рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКФД | SBF | ДКФД → ОКФ | ↓↓↓ | 7,47 → 5,92 |
| 2 |  | PBS | ДКФД → ОКФ | ↓↓↓ | 7,47 → 6,17 |
| 3 | ОКФ | SBF | - | ↑ | 7,41 → 7,02 |
| 4 |  | PBS | - | ↓↓ | 7,49 → 6,53 |

В экспериментах 1 и 2 происходит растворение ДКФД и осаждение ОКФ; получены кинетические уравнения, описывающие протекающие реакции. Потеря массы наблюдается в следствие высвобождения кристаллизационной воды и осаждения менее плотной фазы ОКФ. В эксперименте 3 наблюдается образование апатитоподобного слоя, в эксперименте 4 происходит растворение ОКФ. Полученные данные коррелируют с рядом аналогичных исследований.

Однако ДКФД и ОКФ известны как прекурсоры образования костного апатита in vivo; так же скорость резорбции значительно выше в физиологических условиях. Особый интерес вызывает отличие полученных в модельных жидкостях результатов от реальных условий, поэтому корректировка модели in vitro – перспективная цель для дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-73-20251).

Литература

1. Surmenev R. A., Surmeneva M. A. A critical review of decades of research on calcium phosphate–based coatings: How far are we from their widespread clinical application? // Current Opinion in Biomedical Engineering. 2019. Vol. 10. P. 35-44.