Пропитка порошка вольфрама вторично осаждённым вольфрамом методом CVD для увеличения толщины слоя сплошного вольфрама

Букатин Т.Н.

Аспирант, 3 год обучения

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия

E-mail: bukatin.t@gmail.com

Актуальность развития данного метода обусловлена разработкой высокоэкономичного низкотемпературного способа получения монолитного и пористого вольфрама в виде простых и фасонных изделий, а также композиционных материалов с вольфрамовой матрицей, востребованных в научных исследованиях. Для создания вольфрамовых анодов для рентгеновской трубки требуется нанесение достаточно толстого слоя сплошного вольфрама на молибденовую подложку, имеющаяся технология требует большого расхода газов и нанесённое покрытие обладает низкой прочностью.

Был спроектирован реактор для вертикальной загрузки плоского образца с локальной подачей газа, помещаемый в печь с вертикальной загрузкой, подключаемый стандартными вакуумными разъёмами к имеющейся системе подачи и откачки газа.

Были проведены опыты по пропитке порошка вольфрама диаметром 50 мкм. и лома вольфрама, состоящего из гранул размером от 5 до 10 мкм на молибденовой подложке. Соотношение газов (WF6 и H2) при опыте брались в близком к стехиометрическому соотношению: поток водорода составлял 5 л/ч, поток гексафторида вольфрама составлял 1,5 л/ч. Результаты экспериментов по пропитке приведены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты работы по пропитке порошка или лома вольфрама

| Температура процесса | Время процесса | Глубина сплошного слоя вольфрама | Изображение образца |
| --- | --- | --- | --- |
| 550 °C | 60 мин | менее 10 мкм |  |
| 500 °C | 60 мин | 100 мкм |  |
| 400 °C | 300 мин | 400 мкм |  |

В ходе работы был получен процесс пропитки вольфрамового порошка и лома до гарантированной глубины сплошного вольфрама 400 мкм, в дальнейшем для увеличения толщины слоя сплошного вольфрама предлагается либо стадийный процесс, либо разбавление газовой смеси инертным газом для увеличения глубины пропитки.