Децеллюляризация тканей млекопитающих методом замораживания-оттаивания

Аксенова Е.Л.1,2, Корнеев А.А.2, Гафарова Э.Р.2, Беликов Н.В.3, Пушкарев А.В.3, Тимашев П.С.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, биотехнологический факультет, Москва, Россия

2Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Институт регенеративной медицины, Москва, Россия

3Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, кафедра БМТ1, Москва, Россия

E-mail: ekaterina.aksenova.2001@mail.ru

Децеллюляризация – метод обработки биологических тканей, направленный на удаление клеточного компонента и получение низкоиммуногенных материалов на основе внеклеточного матрикса [1]. Большинство протоколов децеллюляризации базируется на использовании химических агентов – детергентов. Недостатками такой обработки являются повреждение волокон внеклеточного матрикса, задержка токсичных детергентов в материале и необходимость длительных отмывок [2]. Использование физических подходов значительно сокращает продолжительность децеллюляризации без ухудшения биосовместимости. Циклическое замораживание-оттаивание обеспечивает удаление клеток за счет повреждения клеточной мембраны кристаллами льда [1]. Данное исследование направлено на разработку способа децеллюляризации тканей млекопитающих методом замораживания-оттаивания с сохранением структурной целостности внеклеточного матрикса.

В качестве объекта исследования был выбран перикард шестимесячных здоровых ягнят. Для подбора оптимальных параметров децеллюляризации разработано 10 протоколов, отличающихся количеством циклов, а также временем замораживания и оттаивания. Заморозку выполняли путём погружения биоткани в жидкий азот. Разморозку осуществляли путём инкубирования в жидкостном термостате, содержащем раствор фосфатно-солевого буфера температурой +37°С. После децеллюляризации образцы извлекали, помещали в пробирки с фосфатно-солевым буфером и подвергали отмывке на вибростенде в течение 5 минут. Качество децеллюляризации оценивали в ходе микроскопии срезов, окрашенных гематоксилин-эозином, пикросириусом красным, орсеином и толуидиновым синим.

Для большинства образцов была характерна неравномерная и неполная децеллюляризация при относительной сохранности организации матрикса. При использовании протоколов с количеством циклов, превышающим 20, и замораживанием-оттаиванием в течение 2-5 минут в отдельных участках была достигнута выраженная децеллюляризация с убыванием до 75% клеточных элементов. Тем не менее, для преобладающей площади ткани наблюдалась умеренная степень децеллюляризации. Уменьшение количества циклов приводило к существенному снижению степени децеллюляризации.

Таким образом, мы выявили оптимальный для децеллюляризации диапазон параметров замораживания-оттаивания. Дальнейшие эксперименты будут направлены на установление механических и биосовместимых свойств децеллюляризированных по разработанным протоколам материалов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-19-00676 (постановка методики децеллюляризации) и гранта РНФ №18-15-00104 (гистотехнические работы).

Литература

1. Gilbert T. Strategies for tissue and organ decellularization //Journal of cellular biochemistry. 2012, №113(7). p. 2217-2222.

2. Guyette J. et al. Perfusion decellularization of whole organs //Nat. Protoc. 2014, №9(6) p. 1451–1468.