Синтез литий-проводящей керамики со структурой NASICON методом быстрого спекания

Яковлев И.И.1, Зимбовский Д.С.2, Сюй С.3, Кирьянова А.В.3, Евдокимов П.В.2, Капитанова О.О.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
факультет естественных наук, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: ilyakovlev02@gmail.com

Керамика с литий-ионной проводимостью рассматривается в качестве альтернативы жидким и полимерным электролитам в составе литиевых аккумуляторов. Неорганические твердые электролиты имеют ряд преимуществ: высокая энергетическая плотность, широкий диапазон рабочих температур, безопасность и экологичность использования. Одним из перспективных классов твёрдых электролитов являются сложные фосфаты со структурой NASICON, а именно Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 (LATP) и Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 (LAGP), обладающие высокой ионной проводимостью по литию и устойчивостью к воздуху и влаге [1].

Основным методом получения керамики LATP и LAGP является изотермическое спекание в муфельной печи в течение продолжительного времени (6-12 ч). Длительная обработка при высоких температурах приводит к потерям ионов лития и, в результате, к снижению ионной проводимости. Таким образом, сокращение времени обработки керамики в процессе синтеза является актуальной задачей. В качестве альтернативного способа получения рассматривается быстрое высокотемпературное спекание. Данный метод заключается в пропускании постоянного тока через нагревательный элемент, внутри которого (или на поверхности) располагается исходный образец. Использование резкого нагрева и охлаждения образца при синтезе позволяет существенно сократить время синтеза, уменьшить затраты на энергетический ресурс при масштабировании производства твёрдого электролита, снизить потери ионов лития и делает возможным внесение легколетучих добавок при спекании [2].

В текущей работе проводили синтез твердого литий-проводящего электролита на основе LATP (x=0.3) методом быстрого спекания с использованием нагревателя из графитового волокна в инертном кварцевом реакторе. Керамический порошок LATP получали методом кристаллизации стекла. Согласно данным рентгенофазового анализа использование данного метода позволяет получить продукт с преимущественным содержанием целевой фазы LATP. Измерение проводимости по литию полученных материалов проводили с помощью спектроскопии импеданса. Плотность образцов определяли геометрическим методом. Показано, что варьирование температуры (850 – 1230 о С) и времени (60 – 300 с) обработки образцов позволило получить образцы с относительно высокими значениями относительной плотности (95,8%) и проводимости (4,1*10-3 См/см) соответственно.

Литература

1. DeWees R., Wang H. Synthesis and properties of NaSICON‐type LATP and LAGP solid electrolytes //ChemSusChem. 2019.  V. 12. №. 16. P. 3713-3725.

2. Y. Lin, N. Luo, E. Quattrocchi. Ultrafast high-temperature sintering (UHS) of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 // Ceramics International. 2021. V. 47. №15. P. 21982-21987.