Синтез пористого силиката циркония для повышения огнестойкости интумесцентных покрытий

Медынская А.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: medynskaya.2000@mail.ru

С помощью методов пассивной огнезащиты повышаются пределы огнестойкости сооружений и конструкций. Интумесцентные покрытия имеют значительную огнезащитную эффективность, под действием высокой температуры защитный слой вспучивается, его размер увеличивается в десятки раз, образуется пенококсовый слой, в результате чего минимизируется токсический эффект и снижается опасность разрушения зданий.

Данная работа посвящена синтезу пористого силиката циркония, который добавляют в огнезащитные вспучивающиеся покрытия для увеличения огнестойкости. Считается, что добавление даже совсем малых количеств данного материала, сможет увеличить показатели огнезащитных свойств из-за его пористой структуры [1]. Синтез осуществляли взаимодействием оксид-дихлорид циркония и силиката октатетраметиламмоний.

Полученный пористый силикат циркония вводили в огнезащитный вспучивающийся состав. Было исследовано его влияние на образование пенококса и огнезащитные свойства покрытия.

Схема 1. Синтез пористого силиката циркония

Литература

1. Sami Ullah, Faiz Ahmad Effects of zirconium silicate reinforcement on expandable graphite based intumescent fire retardant coating // Polymer Degradation and Stability, 2014. P. 49–62.