Исследование структуры и механических свойств сплавов Ti-(36-40)Zr-9Ta (ат %)

Волчихина М.А.1, Конушкин С.В.2, Сергиенко К.В.2, Каплан М.А.2, Баикин А.С.2, Насакина Е.О.2, Севостьянов М.А.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: mashavolchihina2706@gmail.com

Разработка медицинских сплавов нового поколения является актуальной задачей для современного материаловедения. Имплантация, является одним из самых высокотехнологичных и эффективных способов лечения травм и заболеваний человека.

Тройные системы Ti–Zr–Ta, не содержащие токсичных элементов и обладающие низким модулем упругости, интенсивно изучаются. Действуя как β-стабилизирующий элемент, Ta может значительно понижать температуру мартенситного превращения (MH) Ti, позволяя фиксировать низкомодульную β-фазу при комнатной температуре. Zr является β-стабилизатором, а также позволяет повышать степень сверхупругого поведения [1] .

По литературным данным были выбраны сплавы системы Ti–Zr–Ta: Ti-36Zr-9Ta, Ti-38Zr-9Ta, Ti-40Zr-9Ta (ат. %). Были выплавлены слитки выбранных сплавов, исследована их структура и микротвердость в литом состоянии и после гомогенизирующих отжигов. Гомогенизирующий отжиг проводили в вакууме в течение 4 часов в диапазоне температур 900-1200°C.

Примеры микроструктур представлены на рисунке 1. Результаты исследования микротвердости представлены в таблице 1.

А)  Б)

Рис. 1. Пример структуры сплава Ti-38Zr-9Ta (А-после выплавки, Б-после отжига при 1000°C)

Таблица 1. Микротвердость сплавов Ti-(36-40)Zr-9Ta

| Состав | HV (выплавка) | HV (900°C) | HV (1000°C) | HV (1100°C) | HV (1200°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti-36Zr-9Ta | 386±21 | 448±35 | 471±31 | 446±19 | 449±30 |
| Ti-38Zr-9Ta | 339±29 | 418±18 | 379±28 | 407±20 | 408±13 |
| Ti-40Zr-9Ta | 376±26 | 440±34 | 441±38 | 431±28 | 426±22 |

По результатам работы было показано, что слитки сплавов имеют дендритную структуру. Гомогенизирующий отжиг выше 900°C приводит к растворению дендритов, рекристаллизации и росту зерен. После выплавки сплавы обладает наиболее низкой микротвердостью, что может быть связано с фиксацией β-фазы. После отжигов микротвердость возрастает за счет распада закаленной β-фазы на стабильные β- и α-фазы. В дальнейшем для подтверждения данного предположения будет проведен рентгенофазовый анализ.

Литература

1. M. Geetha, M.U. Kamachi, A.K. Gogia, et al., Corros. Sci. 46 (2004) 877–892.